Исследование природы деградации катодных материалов со структурой NASICON при циклировании в различных окнах потенциалов

Буряк Н.С.1, Захаркин М.В.1, Никитина В.А.1,2, Левин Э.Е.1, Антипов Е.В.1,2

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологии, Москва, Россия

E-mail:komrad.nix@yandex.ru

Соединения составов Na3+xMnxV2-x(PO4)3 со структурой NASICON представляет интерес в качестве катода для натрий-ионных аккумуляторов.

Материал с содержанием марганца (x = 1) способен к обратимой де/интеркаляции двух ионов натрия на формульную единицу в окне потенциалов 2.5 – 3.8 В отн. Na/Na+. При этом структура остаётся стабильной, и материал сохраняет ёмкость после множественных циклов заряда/разряда даже на высоких плотностях тока. Однако с повышением анодного предела потенциала в структуре материала происходит смена механизма де/интеркаляции, а также быстрая потеря ёмкости и увеличение гистерезиса потенциала при циклировании [1,2].

Ухудшение электрохимических характеристик коррелирует с низкими величинами рассчитанной константы скорости переноса заряда Ks и диффузии ионов натрия D. Их резкое изменение может быть обусловлено появлением новой аморфной фазы на потенциалах выше 3.8 В, результатом чего становится затруднение интеркаляции ионов натрия в структуру материала. Это подтверждается ex situ дифракционными исследованиями электродов на основе Na4MnV(PO4)3 после циклирования в различных режимах заряда-разряда. Уменьшение ёмкости при циклировании с пределом анодного потенциала 4.1 В сопровождается увеличением доли натрий-недостаточной фазы в объёме материала.[3]

В то же время, для материала с меньшим количеством марганца (x = 0.5) также характерно повышение ёмкости на первых циклах после повышения анодного предела потенциала выше 3.8 В, однако при длительном цикировании в окне потенциалов 2.5 – 4.4 В заметного увеличения гистерезиса, как в случае с Na4MnV(PO4) не происходит.

Различие электрохимических свойств материалов Na4MnV(PO4)3 и Na3.5Mn0.5V1.5(PO4)3 также заключается в возможности обратимого внедрения дополнительных 0.5 ионов натрия на формульную единицу при потенциале 1.6 В в случае состава с содержанием марганца (x = 0.5). Данный факт позволяет повысить циклическую стабильность катодных материалов со структурой NASICONс замещением ванадия на марганец в более широком окне потенциалов.

Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-73-30006-П

Литература

1. Zakharkin M. V., Drozhzhin O.A., Tereshchenko I. V., Chernyshov D., Abakumov A.M., Antipov E. V., Stevenson K.J. Enhancing Na+ Extraction Limit through High Voltage Activation of the NASICON-Type Na4MnV(PO4)3 Cathode: rapid-communication // ACS Appl. Energy Mater. American Chemical Society, - 2018. Т. 1, № 11. C. 5842–5846.

2. Chen, F., Kovrugin, V. M., David, R., Mentre, O., Fauth, F., Chotard, J. N., & Masquelier, A NASICON‐Type Positive Electrode for Na Batteries with High Energy Density: Na4MnV (PO4) 3 //Small Methods. – 2019. – Т. 3. – №. 4. – С. 1800218.

3. Buryak, N. S., Anishchenko, D. V., Levin, E. E., Ryazantsev, S. V., Martin-Diaconescu, V., Zakharkin, M. V., Nikitina V.A., Antipov, E. V., High-voltage structural evolution and its kinetic consequences for the Na4MnV (PO4) 3 sodium-ion battery cathode material //Journal of Power Sources. – 2022. – Т. 518. – С. 230769.