Синтез панхроматических фталоцианинатов рутения с использованием реакций замены аксиальных лигандов

А.А. Дмитриенко1, А.П. Кройтор2, А. С. Чуприн3, А.Г. Мартынов2, C. В. Дудкин3, Ю. Г. Горбунова2,4, А. Ю. Цивадзе2, 4

Студент, 2 курс специалитета

1МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия

3ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия.

4ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия.

E-mail: das200261@gmail.com

Фталоцианинаты рутения образуют устойчивые комплексы с аксиально координированными N-донорными лигандами, что позволяет получать мультикомпонентные ансамбли, выступающих в качестве оптических ограничителей [1], фотовольтаических материалов [2] и препаратов для фотодинамической терапии [3]. С этой точки зрения, получение комплексов, содержащих дополнительные полосы поглощения в видимой области, является важной задачей.

В данной работе был предложен новый двухстадийный подход к синтезу таких соединений, включающий i. окислительное декарбонилирование комплексов RPcRu(CO) (R = OBu или tBu)  и триметиламин-N-оксида в присутствии избытка триметиламина с образованием RPcRu(NMe3)2 и ii. кипячение полученных комплексов в хлор- или о-дихлорбензоле в присутствии избытка N-донорных лигандов L1 – L3 с образованием RPcRu(L)2 с высокими выходами.

Показано, что комплекс OBuPcRu(L1)2 с аксиально координированными молекулами  клатрохелата, помимо полосы поглощения при 628 нм, типичной для фталоцианинатов рутения, обладают также дополнительным поглощением в области 380-500 нм, нехарактерным для фталоцианиновых комплексов. Комплекс tBuPcRu(L3)2 содержит дополнительную полосу поглощения при 450 нм, соответствующую переносу заряда PcRu→пиразин.

Рис. 1. Получение фталоцианинатов рутения с панхроматическим поглощением

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ 21-53-15004 и стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам на 2021-2023 годы.

Литература

1.	Gorbunova Y.G. et al. // J. Mater. Chem. C., 2015. Vol. 3, № 26. P. 6692–6700.

2.	Fischer M.K.R. et al. // J. Am. Chem. Soc. 2009. Vol. 131, № 24. P. 8669–8676.

3.	Ferreira J.T. et al. // Chem. – A Eur. J. 2020. Vol. 26, № 8. P. 1789–1799.