Синтез нового борат-галогенида серебра состава Ag4B7O12Br

Манелис Л.С.1, Чаркин Д.О.1

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия.

E-mail: l.manelis@mail.ru

Исключительные свойства боратов (нелинейно-оптическая активность, прозрачность в широком оптическом диапазоне, включая УФ-область), высокая термическая и химическая стойкость и многие другие характеристики делают бораты одним из самых перспективных материалов для нелинейно-оптических приложений. Введение в состав дополнительных анионов, в частности галогенов, существенно расширяет возможности поиска новых материалов. Наиболее подробно изучены соединения элементов 1 группы, как показывают данные недавних исследований, не менее перспективны и галогенид-бораты серебра [1].

В настоящей работе получен новый слоистый борат-бромид серебра состава [Ag4Br]@[B7O12]. Наиболее качественные монокристаллы получены кристаллизацией стекла состава AgBrAg2O3B2O3. Однофазный образец получен двухэтапным синтезом. На первом этапе нитрат серебра и борную кислоту, взятые в мольном соотношении 1:3, тщательно перетирали, помещали в платиновые тигли и нагревали до удаления  воды и следов нитратов. Полученный прекурсор брутто-состава AgB3O5 смешивали с бромидом серебра в соотношении 1:2 и отжигали в запаянных кварцевых ампулах при 400 – 450 С. При более высоких температурах наблюдается образование стеклообразных продуктов, кристаллизующихся с большим трудом.

Рис. 1. Структура Ag4B7O12Br. Атомы серебра показаны красным, брома – зеленым цветом. Борокислородный каркас дан в полиэдрическом представлении.

Кристаллическая структура Ag4B7O12Br относится к триклинной системе (P-1, a = 8.8024(15) Å, b = 8.8636(15) Å, c = 9.2868(16) Å, α = 64.618(4), β = 74.695(4), γ = 60.765(3)) и не имеет аналогов. Она может быть представлена как чередование слоев [B7O12]3-, в пустотах которых располагается катионная подрешетка [Ag4Br]3+, или как «структура с солевым включением» («salt-inclusion structure»). Состав кристаллов подтвержден методом энергодисперсионной спектроскопии. Объемный образец был охарактеризован методами высокотемпературной рентгенографии, ДТА/ТГА и оптической спектроскопии.

[1] Volkov S.N., Charkin D.O., Arsent’ev M.Y., Povolotskiy A.V., Stefanovich S.Y., Ugolkov V. L., Krzhizhanovskaya M.G., Shilovskikh V.V., Bubnova R.S., Bridging the salt-inclusion and open-framework structures: the case of acentric Ag4B4O7X2 (X = Br, I) borate halides. // Inorg. Chem. 2020. Vol. 59. P. (2020) 2655–2658.