Комплексы [LnNi6(Gly)12][Ln'(dpa)3], где Ln = Ce, Pr; Ln' = Tb, Eu

Ястребова Е.О., Долженко В.Д.

Студентка 2 курса специалитета

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: eugeniastr@mail.ru

Комплексные соединения 3d-4f металлов привлекают большое внимание в связи со структурным разнообразием и уникальными физическими свойствами. Гетерометаллические полиядерные комплексы могут использоваться в качестве молекулярных магнетиков, ионных детекторов, исходных веществ для синтеза смешанных 3d-4f оксидов. Ранее в нашей лаборатории отработана методика синтеза полиядерных катионных комплексов состава [LnNi6(AA)12]3+ (AA = Gly, Ala), которые кристаллизуются с крупными трёхзарядными анионами [Ln(NO3)6]3-.

В настоящей работе оптимизированы условия синтеза комплексов вида [LnNi6(Gly)12][Ln'(dpa)3], где Ln = Ce, Pr; Ln' = Tb, Eu; dpa = 2,6-пиридиндикарбонат-анион, состав и строение синтезированных соединений подтверждены комплексом физико-химических методов. Выбор лантанидов в катионе обусловлен устойчивостью этих комплексов. Tb и Eu выбраны из-за высокой интенсивности люминесценции [Ln'(dpa)3]3-, что позволяет использовать дополнительные методы для исследования качественного состава получаемых соединений. Проведено исследование спектров люминесценции полученных соединений.  Благодаря жёсткости каркаса {Ni6(Gly)12} и сравнительно высокой инертности комплексов никеля(II) удалось получить соединения с селективным распределением РЗЭ по катионным и анионным позициями, что подтверждено данными элементного анализа образцов, полученных в различных условиях.