Взаимодействие ацетилацетонатного циклометаллированного комплекса иридия(III) с иодом

Киселева М.А.,1,2 Беззубов С.И.2

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Москва, Россия

E-mail:marina.kiseleva@chemistry.msu.ru

Октаэдрические циклометаллированные комплексы иридия(III) с вспомогательными β-дикетонатными лигандами обладают высокой термодинамической и кинетической стабильностью, а также совокупностью уникальных оптических и электрохимических свойств, что обуславливает возможность их применения в качестве излучателей в светоизлучающих диодах, фотодинамической терапии и в качестве фотосенсибилизирующих красителей в солнечных батареях – ячейках Грэтцеля. В таких устройствах комплекс вступает в контакт с иод-содержащим медиатором (редокс-парой I3(/I(), поэтому важно понимать природу возможных взаимодействий.

В связи с этим, работа направлена на изучение взаимодействий β-дикетонатных циклометаллированных комплексов иридия(III) с различными формами иода. В качестве модельного объекта был использован п-хлорбензимидазольный комплекс иридия(III) с ацетилацетоном. В ходе исследования установлено, что модельный комплекс претерпевает количественное превращение с образованием уникального координационного 1D-полимера или димерного комплекса с мостиковыми атомами иода. Установлена цепочка превращений данных веществ (схема 1), соединения охарактеризованы 1Н, 13С ЯМР, РФА, РСА, ТГА/ДСК.

Схема 1. Последовательность проведенных превращений