Металл-органические координационные полимеры на основе фосфорилподандов и редкоземельных элементов

Слободская С.С.,1,2 Цебрикова Г.С.,2 Илюхин А.Б.,3 Иванова И.С.,3 Баулин В.Е., 4 Цивадзе А.Ю.2

Студентка, 4 курс специалитета

1Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,

Москва, Россия

2Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН,

Москва, Россия

3Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН,

Москва, Россия

4Институт физиологически активных веществ РАН,

Московская область, Черноголовка, Россия

E–mail: SlobodskayaSi@yandex.ru

Металл-органические координационные полимеры – соединения, состоящие из ионов или кластеров различных металлов, координированных органическими лигандами. Такие материалы представляют огромный научный интерес, так как благодаря пористой структуре они обладают практически важными свойствами: сорбционными, каталитическими, фотофизическими, ионотранспортными и др.

Известно, что фосфорилподанды L0-L5 обладают высокой комплексообразующей способностью по отношению к редкоземельным элементам, что позволяет использовать их в качестве экстрагентов [1]. Нами изучена зависимость экстракционной способности, состава и строения образующихся комплексов данных соединений от различных факторов: положение элемента в ряду РЗЭ, природа растворителей и длина этиленгликолевой цепочки поданда.

Синтезировано 13 новых комплексов нитратов РЗЭ с подандом L0, состав и строение которых охарактеризованы методами РСА, РФА, ТГА, элементного анализа, ИК-, ЯМР-спектроскопии. Установлено, что полученные соединения являются металл-органическими координационными полимерами с 2D- и 3D-структурой.

Элементы цериевой подгруппы образуют 2D-полимерные комплексы состава [LnL2(NO3)3]n·2nX, X=MeCN или EtOH, в которых один атом металла связан с четырьмя мостиковыми молекулами лиганда. Элементы иттриевой подгруппы образуют 3D-полимерные комплексы состава [Ln2L3(NO3)6]n·anH2O, a от 1.99 до 9, в которых один атом металла связан с тремя мостиковыми молекулами лиганда В зависимости от условий синтеза Sm образует с L0 как 2D-полимер (смесь ацетонитрил-толуол-этанол), так и 3D-полимер (смесь толуол-этанол). Независимо от условий синтеза Ce образует только 2D, а Gd – 3D полимер. Полученные соединения по данным РФА однофазны и устойчивы на воздухе. Полости в полимерных каркасах, занимаемые молекулами растворителей, после процесса активации могут быть использованы для сорбции различных газов.

Литература

1. Криворотько Е.С., Полякова И.Н., Иванова И.С., Пятова Е.Н., Демин С.В., Жилов В.И., Баулин В.Е., Цивадзе А.Ю. // ЖНХ, 2016, Т. 61, № 3, С. 403–407.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, проект № 21-43-00020.