Исследование влияния давления в условиях гидротермального синтеза на структуру и морфологию катодных материалов на основе LiFePO4 (LFP) и исследование их электрохимических свойств

Неструев М.О.1, Дрожжин О.А.1,2, Алексеева А.М.1, Антипов Е.В.1,2.

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологии, Москва, Россия

E-mail: maks70712@gmail.com

Катодные материалы на основе фосфата железа-лития со структурой оливина считаются хорошей альтернативой среди других в использовании в современных литиевых вторичных источниках тока. Одним из основных достоинств таких материалов, позволяющих выделить их среди коммерческих аналогов, является хорошая химическая и термодинамическая стабильности структуры LiFePO4 (LFP), что в значительной степени продлевает срок службы аккумуляторов. При этом материал обладает хорошими электрохимическими показателями, а сниженная стоимость реактивов и отсутствие токсичности используемых в синтезе материалов (в сравнении с Co-содержащими батареями) выявляют экономическую целесообразность в разработке промышленных способов получения таких материалов.

Перспективой в коммерческом применении для синтеза материала на основе LFP считаются гидро/сольвотермальные методики, основанные на предварительном осаждении фосфата лития и его реакции с сульфатом железа в условиях повышенных температур и давлений [1]:

Ранее было показано, что такая последовательность реакций позволяет получать материалы с превосходными электрохимическими показателями относительно теоретических благодаря дефектам частичного замещения позиций катионов железа катионами лития [2]. В целях усовершенствования данной методики с технической точки зрения исследуется возможность понижения давления в гидро/сольвотермальных условиях синтеза LFP.

В процессе реализации такого исследования была проведена серия синтезов LiFePO4 при различных давлениях. Полученные образцы были исследованы при помощи порошковой рентгеновской дифракции и электронной микроскопии. На основе полученных образцов сделаны катодные материалы и проведены их гальваностатические электрохимические измерения. В ходе исследования была выявлена возможность понижения давления в ходе синтеза с сохранением/улучшением электрохимических свойств получаемых катодных материалов.

Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ 19-73-10078.

Литература

1. Патент №2727620, Россия / Дрожжин О.А., Алексеева А.М., Способ получения высокомощного катодного материала на основе литий-обогащенного фосфата

Li1+xFe1-yPO4 со структурой оливина для литий-ионных аккумуляторов.

2. Drozhzhin, O.A., Sobolev, A.V., Sumanov, V.D., Glazkova, I.S., Aksyonov, D.A., Grebenshchikova, A.D., Tyablikov, O.A., Alekseeva, A.M., Mikheev, I.V., Dovgaliuk, I., Chernyshov, D., Stevenson, K.J., Presniakov, I.A., Abakumov, A.M., Antipov, E.V. Exploring the Origin of the Superior Electrochemical Performance of Hydrothermally Prepared Li-Rich Lithium Iron Phosphate Li1+δFe1-δPO4 //  The Journal of Physical Chemistry C. 2020, №124. p. 126-134