Фторидопирофосфаты K2(Mn,Fe)2P2O7F2 как электродные материалы для 
металл-ионных аккумуляторов

Черных И.Н.

Аспирант 1 года

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ivanodino@mail.ru

Соединения на основе оксоанионных соединений за счет хорошей энергоемкости и высокой структурной и термической стабильности являются привлекательными материалами для металл-ионных аккумуляторов (МИА). Данная работа посвящена синтезу и исследованию калийсодержащих фторидопирофосфатов K2Mn2-xFexP2O7F2     (x = 0, 1, 2), изоструктурных природному минералу кентролиту (Pb2Mn2Si2O7O2). Структура этих соединений [1,2] представляет собой протяженные вдоль оси c цепи объединенных по общему ребру октаэдров марганца и железа (рис. 1). Пирофосфатные группы объединяют соседние цепи в единый трехмерный каркас. Катионы калия располагаются в образованных каналах. Наличие протяженных каналов в структуре позволяет предположить возможность одномерной диффузии щелочного катиона, что делает возможным использование этих соединений в качестве материала катода для МИА с удельной емкостью в 134 мАч/г при деинтеркаляции 2 молей калия.

С целью получения материалов с оптимальной морфологией частиц, обеспечивающей достаточную диффузию щелочного катиона, были разработаны различные методы получения фторидопирофосфатов
K2Mn2-xFexP2O7F2 (x = 0, 1, 2): твердофазный синтез, сольвотермальный синтез и методы мягкой химии. Наиболее интересные результаты продемонстрировали железосодержащие углеродные композиты K2Fe2P2O7F2/C и K2MnFeP2O7F2/C, полученные твердофазным способом. Во время электрохимических измерений при повышенной температуре 75°С была обнаружена обратимая электрохимическая активность в Li и Na – ячейках. При потенциалах 3 – 3.3 B (отн. А/А+, А = Li, Na) наблюдаются обратимые электрохимические процессы, связанные с redox парой Fe3+/Fe2+. Зарядная емкость K2MnFeP2O7F2/C стабилизируется на значении около 45 мАч/г, что соответствует обратимой интеркаляции около 0.67 моль щелочного катиона. Дифракционные исследования электродов после циклирования показали сохранение фазы фторидопирофосфата в ходе заряда-разряда в ячейке.

Литература

1. О. В. Якубович, О. К. Мельников Кристаллическая структура К2Mn2[Р207]F2. Кристаллохимия диортофосфатов Fe и Mn // Кристаллография. 1991, T. 36, № 2, C. 334 – 341.

2. О. В. Якубович, О. В. Евдокимова, О. К. Мельников Кристаллическая структура К, Fе2+ – пирофосфата К2Fe2[Р207]F2 // Доклады Академии Наук СССР, 1985, Т. 282, №3, С. 625 – 630.

# Text boxes

Рисунок 1. Кристаллическая структура K2M2P2O7F2                (M = Fe, Mn)