Особенности формирования дисперсных систем

«титан – металлы семейства железа» в растворах

Калугин Л.Е., Дресвянников А.Ф.

Аспирант 4 года обучения

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Факультет химических технологий, Казань, Россия

E–mail:kleo2712@yandex.ru

Актуальной задачей данной работы явился поиск способов синтеза микро- и наноразмерных дисперсных систем на основе металлов семейства железа (Fe, Co, Ni) и титана, обладающих как аккумулирующими, так и превосходными каталитическими свойствами в условиях агрессивности среды. Одним из способов получения таких систем был гидрометаллургический подход, основанный на восстановлении ионов электроположительных металлов семейства железа активной поверхностью электроотрицательного дисперсного металлического титана в водных растворах соответствующих хлоридов.

Цель работы состоял в определении кинетических закономерностей и механизма процессов контактного обмена в системах: Ti|Fe3+; Ti|Co2+; Ti|Ni2+ соответственно, а также в разработке технологии получения на основе этих систем наноразмерных дисперсных форм прекурсоров с заданными физико-химическими свойствами.

Параметры кинетики контактного обмена в электролитах исследовались методом частных поляризационных зависимостей катодного выделения ионов металлов группы железа на соответствующих катодах в исследуемых электролитах (FeCl3, CoCl2, NiCl2) и анодного растворения титана в фоновом электролите (NaCl) на основании модели Донченко-Антропова. Установлено, что в ряду систем Ti|Co2+ ˂ Ti|Ni2+ ˂ Ti|Fe3+ скорость контактного обмена увеличивается. Катодное восстановление металлов семейства железа лимитируется диффузией, а анодная ионизация титана – электродной реакцией.

Таблица 1. Характеристики скоростей процесса контактного обмена

| Система | w, мВ/с | СHF, М | Eко, мВ | iко, мА/см2 | υко·106, моль/(см2·с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti¦1,00 M Fe3+ | 100 | 0,05 | -571,05 | 9,76 | 3,37 |
| Ti¦1,00 M Co2+ |  |  | -738,06 | 5,77 | 2,99 |
| Ti¦1,00 M Ni2+ |  |  | -704,58 | 6,37 | 3,30 |
| Ti¦1,00 M Fe3+ |  | 0,10 | -594,90 | 12,51 | 4,32 |
| Ti¦1,00 M Co2+ |  |  | -742,86 | 6,53 | 3,38 |
| Ti¦1,00 M Ni2+ |  |  | -714,30 | 7,01 | 3,63 |

Кристаллы полученных металлических осадков Fe (а), Co (b) и Ni (c) на поверхности дисперсного титана представляют собой наночастицы (100-200 нм), объединенных в линейные и планарные образования, которые подчиняются механизму мгновенного зародышеобразования (рис.1).

Рис. 1 Микрофотографии осадков контактно вытесненных Fe (а), Co (b) и Ni (c) металлов на поверхности дисперсного титана (Степень увеличения х10.000)

# Text boxes

b

c

a

а)а)))