Дизайн молекулярных магнитов на основе ионов кобальта(II)
и анионов замещенных малоновых кислот

Матюхина А.К.,1 Зорина-Тихонова Е.Н.,1 Ефимов Н.Н.,2 Кискин М.А.,1
Еременко И.Л.1

Аспирант 1 года обучения

1Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН,

лаборатория химии координационных полиядерных соединений, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН,

лаборатория магнитных материалов, Москва, Россия

E–mail: matyukhinaanya@gmail.com

Моноядерные комплексы, проявляющие медленную магнитную релаксацию, относятся к классу моноионных магнетиков (SIM). В настоящее время они находятся в центре внимания исследователей в области молекулярного магнетизма из-за их потенциальных приложений для хранения данных с высокой плотностью, спинтроники и квантовых вычислений [1]. SIM обычно характеризуются большим аксиальным расщеплением в нулевом поле (ZFS), которое представляет основной анизотропный вклад в спиновый гамильтониан (SH):

SH также включает ромбический вклад ZFS и анизотропный член, определяемый
g-тензором. Именно параметры SH влияют на характер и силу магнитной анизотропии, и, следовательно, —  на магнитные свойства комплексов.

Были получены комплексы [Co(cbdc)(bpy)2]·H2O, [Co(cbdc)(prm)(H2O)]n,
[Co(am)(prm)2(H2O)]n, [Co(am)(pyrphen)2]·0.25MeOH·8.25H2O, [Co(bzmal)(EtOH)(H2O)]n, [Co(bzmal)(bpy)2]·EtOH·H2O, [Co(bzmal)(pyrphen)2]·3H2O, [Co(cpdc)(phen)2]·12H2O (где H2cbdc = циклобутан-1,1-дикарбоновая кислота, bpy = 2,2’-бипиридин,prm = пиримидин, H2am = аллилмалоновая кислота, pyrphen = пиразино[2,3-f][1,10]-фенантролин,
H2bzmal = бензилмалоновая кислота, H2cpdc = циклопропан-1,1-дикарбоновая кислота). Для комплексов [Co(bzmal)(EtOH)(H2O)]n и [Co(bzmal)(bpy)2]·EtOH·H2O были исследованы магнитные свойства при переменном поле, что позволило рассчитать барьеры перемагничивания (8.7 K и 8.6 K соответственно).

Атомы Co(II) во всех полученных комплексах находятся в псевдооктаэдрическом окружении, для которого характерны положительные значения аксиального параметра. Однако несмотря на D > 0, октаэдрические комплексы способны проявлять медленную магнитную релаксацию при приложенном магнитном поле [2]. Для полученных соединений проводились ab initio (CASSCF/NEVPT2) расчеты параметров SH, позволяющие проследить корреляцию между структурой и магнитными свойствами.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 19-73-10181

Литература

1. Palii A.V., Korchagin D.V. et al. Single-Ion magnet Et4N[CoII(hfac)3] with nonuniaxial anisotropy: synthesis, experimental characterization, and theoretical modeling // Inorg. Chem. 2016, №55. p. 9696−9706.

2. Zorina-Tikhonova, E.N., Matyukhina, A.K., Skabitskiy,  I.V. et al. Cobalt(II) Complexes Based on Benzylmalonate Anions Exhibiting Field-Induced Single-Ion Magnet Slow Relaxation Behavior // Crystals. 2020, №12(10). p. 1130–1144.