Синтез, строение и свойства металлорганическиих координационных полимеров на основе иодзамещённых карбоновых кислот.

Загузин А.С.1,2

Аспирант 3 года обучения

1Институт неорганической химии им. А.В. Николаева

Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия

2Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия
E-mail: zaguzinalexander@gmail.com

Изучение металлорганических координационных полимеров (МОКП) активно продолжается на протяжение последних двух десятилетий. Благодаря своим свойствам они находят применение в сорбции и хранении газов, различных сенсорных устройствах, катализе и др. Важной задачей для дальнейшего развития МОКП является поиск новых «строительных блоков».  Использование строительных блоков, способных к образованию галогенной связи может быть перспективным подходом к решению ряда задач. Во-первых, это сорбция дииода, представляющая интерес с точки зрения эффективного удаления радиоактивного 131I. Во-вторых, это селективная сорбция галогенорганических соединений, многие из которых (1,2-дихлорэтан, полихлорированные бифенилы и др.) являются опасными полютантами.

В данной работе нами был синтезирован ряд МОКП на основе иодзамещенных дикарбоновых кислот – 2-иодтерефталевой (2-I-bdc) и 5-иодизофталевой (5-I-ipa): [Zn2(2-I-bdc)2dabco] (1) (dabco = 1,4-диазабицикло[2.2.2]октан), [M2(2-I-bdc)2bpe] (M = Zn (2), Co (3)) (bpe = 1,2-бис(4-пиридил)этан), [Zn(2-I-bdc)(ThioTerPy)] (ThioTerPy = 4`-(тиофен-2-ил)-4,2`:6`,4``-терпиридин) (4), [Zn(5-I-ipa)] (5). Полученные соединения охарактеризованы с помощью рентгеноструктурного, рентгенофазового и термогравиметрического анализов. Изучена селективность сорбции синтезированных МОКП по отношению к смесям органических субстратов, а также их способность сорбировать дииод (I2) из газовой фазы [1-3].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 
РНФ 21-73-20019

Литература

1. Zaguzin A. S. et al. Zn (II) and Co (II) 3D Coordination Polymers Based on 2-Iodoterephtalic Acid and 1,2-bis (4-pyridyl) ethane: Structures and Sorption Properties // Molecules. 2022. 27. №. 4. 1305.

2. Zaguzin A. S. et al. Iodinated vs non-iodinated: Comparison of sorption selectivity by [Zn2 (bdc)2dabco]n and superstructural 2-iodoterephtalate-based metal–organic framework // Polyhedron. 2022. 212. 115587.

3. Zaguzin A. S. et al. 2D and 3D Zn (II) coordination polymers based on 4′-(Thiophen-2-yl)-4, 2′: 6′, 4′'-terpyridine: structures and features of sorption behavior // J. Mol. Struct. 2022, 1255, 132459.