Синтез и спектральные свойства новых фенилзамещенных фталоцианинов Ho(III)

Белоусов М.С., Воробьев Д.В.

студент 5 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Email: dv.vorobyev@mail.ru

Осуществлён синтез фталоцианиновых комплексов лантанидов(III) с фенильными заместителями. Изучены оптические свойства красителей в видимом и ближнем ИК диапазоне.

Фталоцианины – это гетероциклические соединения, родственные природным порфиринам. Они обладают 18 π-электронной системой сопряжения, что обеспечивает их цвет (сине-зеленый), а также ряд практически значимых свойств, например: сенсорные и полупроводниковые. Фталоцианины могут образовывать комплексы практически со всеми металлами периодической системы Менделеева. Особый интерес представляют комплексы сэндвичевого строения состава лантанид : фталоцианин 1:2 или 2:3. Комплексы состава лантанид : фталоцианин 1:2 (двухпалубные фталоцианины) существуют в виде устойчивых органических радикалов [Pc2-Ln3+Pc-•]• и обладают поглощением в ближней ИК области. Это позволяет рассматривать данные соединения как перспективные ИК метки.

Для получения фталоцианиновых комплексов нами использовались метод темплатного синтеза из 4,5-дифенил-фталонитрила и метод металлирования фталоцианинового лиганда. Для идентификации целевых соединений использованы MALDI TOF масс-спектрометрия, ЯМР и ИК спектроскопия.

Показано, что для двухпалубного фталоцианина в ближней ИК области наблюдаются полосы поглощения при 925 нм и 1421 нм, которые соответствуют электронным переходам неспаренного электрона.

Схема 1.