Получение нового люминесцентного красителя типа D–π–A–π-D на основе [1,2,5]тиадиазоло[3,4-d]пиридазина для органических светодиодов ближнего ИК-диапазона

Кудряшев Т.А., 1,2 Чмовж Т.Н.,2 Коршунов В. М., 3 Тайдаков И.В., 3 Ракитин О.А. 2

студент, 4 курс специалитета

1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

химический факультет, Москва, Россия

2 Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН

119991 Москва, Ленинский просп. 47.

3 Институт физики им. П.Н. Лебедева РАН, 119991 Москва, Ленинский просп. 53

E-mail:tp12345678@yandex.ru

Органические светоизлучающие диоды (OLED), излучающие свет в ближней инфракрасной области спектра (БИК), широко применяются во многих областях жизнедеятельности. Перспективным направлением на пути разработки эффективных инфракрасных люминесцентных материалов является использование малых органических молекул, содержащие донорные (D) и акцепторные (A) билдинг-блоки. Ранее нами показано, что введение в молекулу сопряженного полимера ярко-выраженного электроноакцепторного [1,2,5]тиадиазоло[3,4-d]пиридазинового фрагмента приводит к уменьшению энергетической щели до 1.5 эВ и сдвигу спектра поглощения в длинноволновую область по сравнению с соединениями на основе бензо- и пиридотиадиазолов [1].

С целью синтеза соединения типа D–π–A–π-D нами была осуществлена реакция бромирования 4,7-ди(тиофен-2-ил)[1,2,5]тиадиазоло[3,4-d]пиридазина 2 под действием диоксанбромида с образованием дибромида 2 с последующим проведением реакции Сузуки с двумя эквивалентами карбазольной бороновой кислоты 3, в результате был выделен продукт 4 с высоким выходом.

Схема 1. Синтез целевого красителя 4

Показано, что целевое соединение типа D–π–A–π-D 4 излучает свет в ближней ИК-области спектра (λmax = 760-840 нм) в зависимости от полярности растворителя. Квантовый выход фотолюминесценции, померенный абсолютным методом в CHCl3, составил 10%. Таким образом, показано, что краситель D-π-A-π-D 4 на основе 1,2,5-тиадиазоло[3,4-d]пиридазинового ядра, содержащий молекулы карбазола в качестве донора и тиофена в качестве π-спейсера, проявляет флуоресценцию в ближней инфракрасной области спектра, что делает его перспективным материалом для использования в качестве активного излучающего слоя в ИК-ОЛЕДах, а также для других возможных применениях в качестве ИК-люминофора.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-73-00220.

Литература

1. Leventis A., Chmovzh T.N., Knyazeva E.A., Han Y., Heeney M., Rakitin O.A., Bronstein H. A novel low-bandgap pyridazine thiadiazole-based conjugated polymer with deep molecular orbital levels // Polym. Chem. 2020. Vol. 11. P. 581.