Антимикробные супрамолекулярные пленки на основе водорастворимых различно замещенных декапроизводных пиллар[5]арена, содержащих гуанидиновые фрагменты

Назмутдинова В.А., Александрова Ю.И., Шурпик Д.Н., Зеленихин П.В., Стойков И.И.

Студент, 4 курс специалитета

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: n-vika-art@mail.ru

В соответствии с информационными материалами ВОЗ за последние десятилетия более 80 % хронических инфекционных заболеваний связаны с бактериальными биопленками, которые представляют серьезную угрозу общественному здоровью, из-за отсутствия способности большинства современных антибактериальных средств к химиотерапевтическому влиянию на них. Следовательно, разработка новых антибактериальных препаратов, способных к эффективному разрушению или подавлению роста бактериальных биопленок, является актуальной задачей для медицинской химии. Так, одним из современных подходов предотвращения образования биопленок патогенных бактерий является ингибирование их образования с помощью производных парациклофанов - полифункциональных катионных пиллар[5]аренов.

В данной работе впервые были получены водорастворимые тиапроизводные пиллар[5]арена, содержащие как десять, так и девять гуанидиновых фрагментов путем двухстадийной региоселективной функционализации пиллар[5]арена с хорошими выходами, основанной на введении девяти защитных групп и одного октильного заместителя. Структура полученных макроциклов была подтверждена и охарактеризована с помощью современных физических методов (ЯМР 1H, 13C, ИК спектроскопия, ESI и MALDI масс-спектрометрия).

Согласно данным динамического светорассеяния пиллар[5]арен, содержащий десять гуанидиновых фрагментов, не образует устойчивых самоассоциатов во всем диапазоне исследуемых концентраций (10-4-10-6 М), напротив, производное, содержащее девять гуанидиновых фрагментов, в концентрации 10-5 М в воде обладает способностью к образованию устойчивых самоассоциатов (dср=141 нм, PDI=0.22). Морфология полученных ассоциатов была исследована методом просвечивающей электронной микроскопии, согласно данным которой поверхность образующейся пленки состоит из ассоциатов дендридной формы.

Оценка ингибирующей активности синтезированных макроциклов на основе пиллар[5]арена, содержащего десять гуанидиновых фрагментов, по отношению к пяти штаммам бактерий (Salmonella typhimurium TA 98, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), показала, что целевой макроцикл ингибирует рост всех представленных бактериальных биопленок (МИК=2-7×10-5). В случае с макроциклом, содержащим девять гуанидиновых фрагментов, оценка проводилась по отношению к двум штаммам бактерий (Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae). В ходе исследования была выявлена обратная зависимость – с уменьшением концентрации макроцикла наблюдается рост его ингибирующей способности к подавлению развития бактериальных пленок, что показывает эффективность ассоциированной формы рецепторов в борьбе с патогенными биоплёнками.

Таким образом, была разработана стратегия региоселективного синтеза новых водорастворимых тиапроизводных пиллар[5]арена, содержащих заряженные гуанидиновые фрагменты, что может найти свое применение в качестве новых антибактериальных средств, способных к эффективному подавлению роста бактериальных биопленок.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-73-00161.