Синтез, структура и свойства фторированных бензимидазолил-замещённых нитронилнитроксилов

Бакулева Н.А.,1,2 Федюшин П.А.,1 Корлюков А.А.,3 Третьяков Е.В.1

Студент, 4 курс специалитета

1Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН

2Высший химический колледж РАН,

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

3Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН

E-mail: NADYA15122000@icloud.com

Синтез комплексов парамагнитных ионов металлов с нитронилнитроксилами, имеющих регулярно-изменяющееся строение [1], позволяет находить пути к материалам с уникальными магнитными свойствами [2,3]. Использование данного подхода применительно к (бенз)имидазол-2-илзамещенным нитронилнитроксилам, образующим при реакции с ионами Mn(II) уникальные магнетики с высокими критическими температурами (до 50 K), сдерживается отсутствием систематических рядов парамагнитных лигандов [4]. С целью создания такого ряда в ходе настоящего исследования найден способ получения нитронилнитроксилов 4 с различным числом и расположением атомов фтора (Схема 1).

Схема 1. Синтез фторированных бензимидазолил-замещённых нитронилнитроксилов 4

Молекулярные и кристаллические структуры парамагнетиков установлены методом рентгеноструктурного анализа монокристаллических образцов (Рис. 1).

Рис. 1. Молекулярные структуры избранных фторированных нитронилнитроксилов

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №21-73-20079).

Литература

1. Tretyakov E.V., Ovcharenko V.I., Terent'ev A.O., Krylov I.B., Magdesieva T.V., Mazhukin D.G., Gritsan N.P. Conjugated nitroxides // Russ. Chem. Rev. 2022. Vol. 91. RCR5025.

2. Caneschi A., Gatteschi D., Sessoli R. Toward molecular magnets: the metal-radical approach // Acc. Chem. Res. 1989. Vol. 22. P. 392–398.

3. Lemaire M.T. Progress and design challenges for high-spin molecules // Pure Appl. Chem. 2011. Vol. 83. P. 141–149.

4. Luneau D. Coordination Chemistry of Nitronyl Nitroxide Radicals Has Memory // Eur. J. Inorg. Chem. 2020. P. 597–604.