Синтез и изучение свойств красителей на основе бензо[c][1,2,5]тиадиазола для новых фотоэлектрических материалов

Устименко О.О., 1,2 Гудим Н.С.,2 Михайлов М.С.,2 Князева Е.А.,2 Ракитин О.А.2

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт органической химии имени Н.Д.Зелинского РАН, Москва, Россия

E-mail: oustimenko99@gmail.com

В связи с растущими потребностями человечества в возобновляемой энергии особое значение приобретает поиск подходов к новым фотоэлектрическим материалам на основе органических соединений. Среди них рядом преимуществ обладают фотовольтаические элементы, сенсибилизированные красителями типа «донор-акцептор-π-спейсер-акцептор» (D-A-π-A1). В настоящее время ведется активная разработка подходов к синтезу материалов на основе 1,2,5-халькогенадиазолов, которые могут быть использованы в качестве перспективных акцепторов в соответствующих фотопреобразователях. [1,2]

Многостадийным синтезом, включающим в себя две последовательные стадии кросс-сочетания 4,7-дибромбензо[c][1,2,5]тиадиазола с донорными и π-спейсерными строительными блоками, нами были получены два ранее не описанных красителя типа D-A-π-A1, сочетающих в себе зарекомендовавшую себя архитекруру с перспективными донорными и мостиковыми фрагментами.

2 целевых красителя

Для целевых соединений были зарегистрированы спектры поглощения в видимом и УФ-диапазонах, а на их основе были сконструированы солнечные ячейки Гретцеля.

Литература

- Князева Е. А.; Ракитин О. А.; Усп. Хим. 2016, 85, 1146.

- Mikhailov M. S.; Gudim N.S. et al.; JPPA: Chemistry 2020, 391, 112333.