Влияние температуры на сорбцию Na+, Cs+ и Sr2+ на бентонитовых глинах

Тонян И.Р.

Студентка, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: iton612@yandex.ru

Захоронения радиоактивных отходов (РАО) предусматривают создание защитной системы инженерных барьеров, предназначенных для обеспечения безопасности хранилища на длительные периоды. Для данных целей предполагается использование барьерных материалов, которые ввиду высокой сорбционной способности и низкой водопроницаемости способны предотвратить поступление радионуклидов в окружающую среду. Перспективным материалом являются бентонитовые глины, свойства которых обеспечиваются присутствием минералов подгруппы смектита. Концепции глубинного захоронения высокоактивных отходов предполагают повышение температур на контактной поверхности контейнеров до 100 °C [1]. Повышение температуры может изменить физические свойства глины и повлиять на сорбцию радионуклидов [2]. Поэтому при оценке эффективности хранилища ядерных отходов необходимо учитывать влияние температуры.

В данной работе было исследовано влияние температуры на сорбционные свойства бентонитовой глины по отношению к ряду радионуклидов — 137Cs, 85Sr, 22Na. В качестве сорбента была использована Na-фракция глины российского месторождения — 10-й Хутор. Влияние температуры изучалось при 25 (С и 75 (С в широком диапазоне pH (2 – 10) при различных концентрациях радионуклидов: для Cs+ — 10-6 и 10-11 М, для Na+ — 10-7 M, для Sr2+ — 10-11 М.

Механизм сорбции радионуклидов играет важную роль в сорбционной способности минералов.

Взаимодействие Cs+ и Na+  происходит по механизму ионного обмена:

z≡XNa + Catz+ ( ≡XzCat + zNa+,где ≡ Х сорбционные центры.

Взаимодействие Sr2+ происходит по механизму ионного обмена, а также за счет комплексообразования:

≡SOH + Sr2+(≡SOSr++ H+, где ≡SOH – краевой сорбционный центр глинистого минерала.

Были обнаружены различия в сорбционном поведении изученных радионуклидов при различных температурах. Для Cs+ при концентрациях 10-6 и 10-11 М прослеживается небольшое снижение сорбции в кислой среде при повышении температуры. В случае Na+ повышение температуры приводит к незначительному повышению сорбции при рН 2–5.

Для Sr2+ наблюдаются различия в зависимостях сорбции при pH 2-4 и 7-9 при разных температурах. В кислой среде при повышении температуры значения сорбции снижаются (аналогично цезию), в щелочной — повышаются. Выдерживание образцов в течение 2 месяцев при температуре 75 (С приводит к увеличению сорбции Sr2+ в диапазоне pH 3-7.

Литература

1.	Bennett D.G., Gens R. Overview of European concepts for high-level waste and spent fuel disposal with special reference waste container corrosion // J. Nucl. Mater. 2008. Vol. 379, № 1–3. P. 1–8.

2.	Kasar S. et al. Mechanistic and thermodynamic aspects of Cs(I) and Sr(II) interactions with smectite-rich natural clay // Environ. Earth Sci. Springer Verlag, 2017. Vol. 76, № 7.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (проект 20-73-00135)