Влияние фосфат-анионов на фазовые превращения диоксида церия в водных средах

Есипенко Полина Алексеевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

pol.esipenko@mail.ru

Диоксид церия (CeO2) является нерадиоактивным химическим аналогом PuO2 в восстановительных средах, поэтому исследования поведения наноагрегатов диоксида церия могут быть использованы для понимания поведения плутония в окружающей среде. Следует отметить, что CeO2 является востребованным перспективным материалом в современных технологических отраслях промышленности. Диоксид церия, а также композиты и твердые растворы на его основе, находят широкое применение в производстве полирующих смесей, защитных антикоррозионных покрытий, катализаторов. Широкое применение диоксидa церия влечет за собой его попадание и накопление в окружающей среде. Примечательно, что изменения, происходящие с CeO2 в окружающей среде и в условиях организма, существенно влияют на его токсичность. Таким образом, целью настоящей работы является исследование фазовых превращений СеО2 в средах, содержащих фосфат-анионы.

В данной работе нанодисперсный СеО2 был синтезирован методом быстрого химического осаждения. К избытку 3 М водного раствора аммиака при перемешивании добавляли 0,1 М или 0,001 М раствор нитрата церия (III). Полученные образцы были помещены в 1 М фосфатные буферные растворы (pH 4,5 - 7,5) и подвергнуты гидротермальной обработке. Фазовый состав и структурные особенности полученных образцов были исследованы с помощью рентгенофазового анализа (РФА) непосредственно после синтеза, а также после гидротермальной обработки при 150 °С в течение 48 часов с указанными растворами.

По данным РФА в ходе синтеза были получены кристаллические наночастицы CeO2 со средним размером кристаллитов 2 и 5 нм, в зависимости от концентрации исходного раствора Ce(NO3)3. В условиях ГТ обработки в среде 1M фосфатного буфера исходные кристаллиты CeO2 переформируются в фосфат церия (III, IV) при pH = 4,9, в более щелочных условиях (pH = 7,6) переформирования не происходит. По данным ТГ/ДСК установлено что фосфат церия (III, IV) является кристаллогидратом.

В ходе экспериментов по изучению растворимости, для определения концентрации церия в растворе был использован метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Измерения церия в растворе проводили после отделения твердой фазы путем длительного центрифугирования. По данным ИСП-МС растворимость синтезированной фазы фосфатов церия значительно зависит от pH среды и уменьшается от 0,1 Моль/л до 0,00 1 моль/л при увеличении значения pH от 1 до 8.

Значения ζ-потенциала при различных значениях pH были определены методом динамического светорассеяния. Области агрегативной устойчивости образцов наночастиц CeO2 и фосфата церия (III, IV) отличаются. Значение pHиэт составляет 6,4 для образца наночастиц CeO2 и 3,6 для образца фосфата церия (III, IV).