Изучение сорбции плутония-239 на тонкослойном сорбенте MnO2-ТАЦ

Куляшова Е.Н., Семенищев В.С.

Студент, 1 курс магистратуры

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

E–mail: elenakulyashova99@mail.ru

Сорбент марки MnO2–ТАЦ представляет собой диск тонкослойного диоксида марганца на пленке триацетатцеллюлозы. Одна из основных областей применения плоских тонкослойных – объединение в одну операцию сорбционное извлечение радионуклидов и приготовление источника для альфа-спектрометрических измерений.

В данной работе была изучена сорбция Pu-239 на сорбенте MnO2–ТАЦ в зависимости от рН раствора. В дистиллированную воду добавляли метку Рu-239 (20 мкл), доводили рН раствора до нужных значений, после чего раствор приводили в контакт с сорбентом площадью 4 см2. Через определенное время (7 дней) сорбент вынимали, сушили и измеряли на альфа-спектрометре, фиксируя скорость счета.

Энергетические спектры исходной пробы плутония-239 и насыщенного сорбента после сорбции при рН = 6,20 в течение 7 дней приведены на рис. 1.

(а)                                                                        (б)

Рис. 1. Энергетические спектры исходной пробы плутония-239 (а) и насыщенного сорбента после сорбции при рН = 6,20 в течение 7 дней (б)

По результатам математической обработки спектров насыщенных сорбентов после сорбции была построена зависимость степени сорбции плутония-239 на сорбенте MnO2–ТАЦ от значения рН среды. Полученная зависимость приведена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость степени сорбции плутония-239 на сорбенте MnO2–ТАЦ от значения рН среды

По полученной зависимость видно, что плутоний сорбируется диоксидом марганца в кислой среде плохо – степени сорбции не превышали 15-20%. При этом зависимость от рН – S-образная кривая, выходящая в максимум сорбции в нейтральной области при рН = 6-7.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-03-00931.