Оценка эффективности экспрессной методики определения стронция-90 в пресных водах

Тарасовских Т.В.

Студент, 2 курс магистратуры
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, физико-технологический институт, Екатеринбург, Россия

E-mail: tarasovskihtaya@yandex.ru

Атомные электростанции позволяют сократить выбросы парниковых газов, но в то же время они несут риски радиоактивного загрязнения в результате радиационных аварий и инцидентов. Поэтому контроль за радиоактивными изотопами, которые образуются в результате деятельности АЭС, является важной экологической задачей. Одним из таких радиоизотопов является стронций-90 (90Sr). Он обладает большим периодом полураспада (28,9 лет), имеет свойство прочно удерживаться в организме и при его распаде образуется высокоэнергитичный β-излучатель – иттрий-90 (90Y) с периодом полураспада 64 ч [1].

Большинство используемых методов определения 90Sr не удовлетворяют требованиям по экспрессности, так как измерения проводят после установления радиоактивного равновесия между 90Sr и 90Y (через 640 часов) [2].

Разделение радионуклидов 90Sr и 90Y после их концентрирования и последующее измерение чистого 90Sr позволит значительно сократить время анализа. Задача разделения была решена на основе различной способности стронция и иттрия образовывать комплексные соединения с органическими лигандами [3]. Концентрирование радионуклидов из пресных вод проводили с использованием неорганического сорбента Термоксид-3К (Т-3К) производства АО «Неорганические сорбенты», г. Заречный.

На основании полученных ранее результатов [3] была предложена методика экспрессного определения 90Sr в пресных водах, включающая концентрирование радионуклидов в динамических условиях с использованием сорбента Т-3К, обработку сорбента раствором сульфосалициловой кислоты для отделения 90Y, последующую десорбцию 90Sr раствором соляной кислоты и его измерение на β-радиометре сразу после выделения. Были определены некоторые характеристики методики: выход 90Sr, равный 1,01 ± 0,04; радионуклидная чистота (РНЧ) – (86 ± 6) % и общее время анализа, включая измерение – 6 ч ± 30 мин.

Полученные в результате работы результаты свидетельствуют о достаточно высокой степени разделения 90Sr и 90Y и возможности реализации экспрессной методики определения 90Sr в пресных водных.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Свердловской области в рамках проекта № 20-43-660055.

Выражаю благодарность научному руководителю Недобух Татьяне Алексеевне за помощь при проведении научно-исследовательской работы.

Литература

1. Nedobukh T.A., Semenishchev V.S. Handbook of Environmental Chemistry. 2020. 88, 1-23.

2. Direct strontium determination in aqueous samples – Version 1.0 – 14/09/15 – TKI – URL: https://www.triskem-international.com/tki-methods-ru.php.

3. Тарасовских Т.В. Разделение стронция-90 и иттрия-90 в присутствии сульфосалициловой кислоты с использованием сорбента Т-3К. Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021». М.: Перо, 827, (2021)