Синтез и строение ацетилацетонатных комплексов диспрозия с лигандами фенантролинового ряда

Горшков Е.В.1,2

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: e.gor@icp.ac.ru

Металлоорганические комплексы лантаноидов, обладающие большим непогашенным орбитальным моментом, в последнее время стали предметом многих исследований. Интерес к этим соединениям обусловлен перспективностью их применения в качестве мономолекулярных магнитов (SMM) [1].

Особое внимание в области SMM уделяется β-дикетоновым лигандам из-за наличия одной оси высокого порядка, определяющей локальную симметрию и обеспечивающей подходящее координационное окружение металла [2].

Хотя на сегодняшний день не существует однозначных рекомендаций по созданию SMM с заданными свойствами. Незначительные на первый взгляд изменения в молекулярном строении могут существенно повлиять на магнитные свойства.

Основной целью работы стало получение комплексов диспрозия с β-дикетонами и N-донорными хелатирующими со-лигандами. В качестве β-дикетона был выбран простейший представитель – пентан-2,4-дион (ацетилацетон), а в качестве со-лигандов – такие производные фенантролина, как 1,10-фенантролин-5,6-дион (комплекс I) и 2,2-диметил[1,3]диоксоло[4,5-f][1,10]фенантролин (комплекс II) (рис. 1).

= L                 dpq (комплекс I)   dmdophen (комплекс II)

Рис. 1. Строение полученных ацетилацетонатных комплексов

Полученные комплексы кристаллизуются в триклинной P пространственной группе. В обоих соединениях ион металла находится в N2O6 квадратном антипризматическом окружении из двух атомов азота со-лиганда и шести атомов кислорода трех ацетилацетонатных лигандов. Углы между двумя базальными плоскостями комплексов I и II составляют 2.40° и 2.56° соответственно. В кристаллическую структуру комплекса I так же входит молекула растворителя – ацетонитрила.

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования РФ (грант No. 075-15-2020-779).

Литература

1. Vitali L., Fabris S., Conte A.M. et al. // NanoLett. 2008. Vol. 8. P. 3364–3368.

2. Sun O., Chen P., Li H.-F., et al. // CrystEngComm. 2016. Vol. 18. P. 4627-4635.