Определение сорбционной ёмкости полиэлектролитных комплексов на основе лигносульфоната натрия и полидиметилдиаллиламмоний хлорид (ПДМДААХ)

Жирнова Е.Д., Куляшова И.Н., Бадикова А.Д.

Аспирант, 1 год обучения

Уфимский государственный нефтяной технический университет,

технологический факультет, Уфа, Россия

E-mail: zed61198@gmail.com

В последнее время интерес специалистов, работающих в области производства реагентов для нефтегазодобычи, привлекают полиэлектролитные комплексы на основе полимеров синтетического и природного происхождения катионного и анионного типов.

В качестве полиэлектролита анионного типа природного происхождения использовались модифицированные катионами Fe (II) лигносульфонаты натрия (ЛС-Na) сульфитного и нейтрально-сульфитного способа получения — побочный продукт производства целлюлозы [1].

В качестве катионного синтетического полиэлектролита — высокомолекулярный катионный полимер линейно-циклической структуры с высоким катионным зарядом и молекулярной массой — от 10 тыс. до 1 млн полидиметилдиаллиламмоний хлорид (ПДМДААХ) [2].

Для определения эффективности полученных комплексов проведено сравнительное определение сорбционной ёмкости исследуемых образцов на основе лигносульфоната натрия различных способов получения.

На рисунке 1 представлены кривые зависимости равновесной статической сорбционной емкости (СОЕ) исследуемых полиэлектролитных комплексов.

Рис. 1. Изотермы адсорбции полиэлектролитного комплекса

Установлено, что максимальная сорбционная ёмкость поликомплекса ПДМДААХ:ЛС-Na(сульфит.):Fe(II) составляет 1.68 мг-экв/г и 1.18 мг-экв/г для ПДМДААХ:ЛС-Na(нейтр.-сульфит.):Fe(II). Более высокое значение сорбционной ёмкости для комплекса на основе сульфитного ЛС-Na предположительно объясняется более высоким содержанием функциональных групп способных участвовать в процессе комплексообразования с ионами железа.

Литература

1. Федина Р.А. и др. Исследование молекулярно-массового распределения в лигносульфонатных буровых реагентах методом ВЭЖХ // Башкирский химический журнал. 2019. Т.26. № 1. С. 62–69

2. Бегалиева Р.С. и др. Исследование физико-химических свойств исходных компонентов для полиэлектролитного комплекса-реагента для нефтегазодобычи // Химия и технология топлив и масел. 2020. № 6. С. 12–16.