Термодинамика образования сложного оксида YBaCo2O6-δ

Яговитин Р.Е.

Магистрант, 2 год обучения

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

E-mail: roman.iagovitin@urfu.ru

Оксиды с общей формулой RBaCo2O6-δ, где R — редкоземельный элемент, являются перспективными материалами для создания катодов твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Одними из наиболее важных характеристик оксидных материалов являются стандартные энтальпия и энергия Гиббса образования из простых веществ (∆fHº и ∆fGº соответственно). Данные величины позволяют оценивать химическую совместимость оксидов и устанавливать границы их термодинамической устойчивости, что особенно важно при проектировании ТОТЭ. В литературе приводятся сведения о термодинамических характеристиках оксидов RBaCo2O6-δ, содержащих элементы цериевой подгруппы [1]. В то же время свойства оксидов с элементами иттриевой подгруппы малоизучены. Настоящая работа посвящена изучению термодинамических характеристик сложного оксида YBaCo2O6-δ.

Синтез образца оксида проводился по стандартной керамической технологии. Аттестация синтезированного образца проводилась методом рентгенофазового анализа. Показано, что продукт синтеза является однофазным. Стандартная энтальпия образования сложного оксида ∆fHº(YBaCo2O6-δ(s)) была определена методом калориметрии растворения. Термохимические измерения проводились с использованием калориметра Нернста. В ходе измерений были определены тепловые эффекты растворения Y, BaCO3, CoCl2·4.24H2O и образцов YBaCo2O6-δ с разным содержанием кислорода в 4 М соляной кислоте с добавкой дигидрохлорида гидразина в количестве 1 г на 200 мл кислоты. Образцы сложного оксида с разным содержанием кислорода были получены путем отжига его навесок при заданных температуре и парциальном давлении кислорода с последующим закаливанием на комнатную температуру.

Выяснено, что зависимость ∆fHº(YBaCo2O6-δ(s)) = f(δ) в интервале 0.594 ≤ δ ≤ 0.982 является линейной. Уменьшение содержания кислорода в оксиде приводит к уменьшению абсолютного значения ∆fHº(YBaCo2O6-δ(s)). Была продемонстрирована связь термодинамических характеристик образования оксида и термодинамических характеристик процессов его разупорядочения [2]. Показано, что парциальная мольная энтальпия кислорода, определяемая как d∆fHº(YBaCo2O6-δ(s))/dδ = (70 ± 7) кДж/моль, хорошо согласуется с энтальпией выделения кислорода из решетки оксида [2]. Данный факт свидетельствует о подавленности процесса диспропорционирования атомов Co3+ в оксиде при комнатной температуре. При этом соотношение атомов кобальта в различных степенях окисления определяется индексом кислородной нестехиометрии δ. С привлечением данных работы [1] была рассчитана стандартная энергия Гиббса образования оксида YBaCo2O5.33. Результаты расчетов показывают, что    ∆fGº(YBaCo2O6-δ(s)) = –(1927 ± 4) кДж/моль.

Литература

1. Цветков Д.С. Кристаллическая структура, термодинамика образования и разупорядочения сложных оксидов RBaCo2-xMxO6-δ (R=Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Ho; M=Mn, Fe, Cu) со структурой двойного перовскита : дис. … д-ра хим. наук : 02.00.04 / Екатеринбург, 2021. – 230 с.

2. Яговитин Р.Е. / Термодинамика процессов разупорядочения в сложном оксиде YBaCo2O6-δ // Сборник тезисов Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–2021», 12–23 апреля 2021 г.  Россия, Москва, 2021. С. 966. – 1220 с.