Кинетика гетерогенного переноса электрона на электроосажденных оксидах марганца и вольфрама в водных растворах

Искорцева А.Н., Левин Э.Е., Никитина В.А.

Студентка, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail:aleksandra.iskortseva@chemistry.msu.ru

Электроосажденные оксиды переходных металлов широко используются в качестве материалов для электрохимического запасания и преобразования энергии [1]. Особый интерес представляет исследование (фото)электрокаталических процессов на поверхности электроосажденных оксидов марганца и вольфрама. Большое внимание уделяется изучению активности (фото)электрокатализаторов на основе оксидов переходных металлов в реакциях восстановления и выделения кислорода, которые представляют собой сложные многостадийные процессы с участием адсорбированных интермедиатов. Однако, большинство электрокаталитических механизмов опираются на формально-кинетическое описание в тех же терминах, что и для катализаторов на основе металлов, а полупроводниковые свойства оксидов не учитываются [2]. Несмотря на то, что квантовохимическая теория переноса электрона (ПЭ) получила экспериментальную проверку для процессов ПЭ на полупроводниковых электродах в неводных средах [3, 4], в литературе крайне мало данных о кинетике ПЭ на полупроводящих оксидах переходных металлах в водных средах. Во многом, это обусловлено сложностью строения межфазной границы оксид/водный раствор электролита. Для понимания закономерностей протекания (фото)электрокаталитических процессов на поверхности гидратированных оксидов переходных металлов, на первом этапе необходимо исследование более простых реакций одноэлектронного переноса в водных растворах.

В настоящей работе получены количественные оценки величин констант скорости ПЭ на электроосажденных оксиде вольфрама и оксиде марганца со структурой бирнессита для простых одноэлектронных реакций с участием реагентов с различающимися формальными потенциалами (Fe(CN)63-/4- и 4-HO-TEMPO+/-) в водных растворах, а также установлены корреляции между скоростью гетерогенного ПЭ и зонной структурой электроосажденных оксидов. Структура и состав электроосажденных оксидов охарактеризованы с помощью методов рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии и спектроскопии поглощения.

Установлено, что электроосажденные оксиды проявляют полупроводниковый тип проводимости, что приводит к резкому замедлению ПЭ при сдвиге потенциала редокс-системы в сторону более положительных значений. Наблюдаемые эффекты снижения скорости ПЭ согласуются с экспериментально определенной зонной структурой оксидов марганца и вольфрама. Полученные данные могут в дальнейшем использоваться для рационализации электрокаталитических и фотоэлектрокаталитических свойств электроосажденных пленок оксидов марганца и вольфрама.

Литература

1. Yuan C. et al. Mixed transition‐metal oxides: design, synthesis, and energy‐related applications //Angew. Chem. Int. Ed. 2014. Vol. 53. №. 6. P. 1488-1504.

2. Nikitina V. A. et al. ORR on simple manganese oxides: molecular-level factors determining reaction mechanisms and electrocatalytic activity //J. Electrochem. Soc. 2018. Vol. 165. P. J3199-J3208.

3. Frank S. N., Bard A. J. Semiconductor electrodes. II. Electrochemistry at n-type titanium dioxide electrodes in acetonitrile solutions //J. Am. Chem. Soc. 1975. Vol. 97. №. 26. P. 7427-7433.

4. Azcarate I. et al. Electron Transfer at the Metal Oxide/Electrolyte Interface: A Simple Methodology for Quantitative Kinetics Evaluation //J. Phys. Chem. 2018. Vol. 122. №. 24. P. 12761-12770.