Гель-полимерные электролиты на основе карбоксиметилцеллюлозы для литий-ионных аккумуляторов

Каменский М.А.,1 Сафронова А.О.2, Елисеева С.Н.1

Аспирант, 2 год обучения

1Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: kamenskiim689@gmail.com

Несмотря на высокие емкостные и мощностные характеристики литий-ионных аккумуляторов (ЛИА), одним из их существенных недостатков является применение жидких электролитов на основе легко воспламеняющихся органических карбонатов. Полностью твердотельные электролиты обладают низкими значениями ионной проводимости. В этой связи перспективным является использование гель-полимерных электролитов (ГПЭ), сочетающих в себе свойства жидких и твердых электролитов. Среди полимерных матриц для ГПЭ рассматриваются полиэтиленоксид, поливинилиденфторид и ряд биополимеров [1,2]. Среди них особый интерес представляют целлюлоза и ее производные ввиду широкой распространенности в природе, растворимости в воде, термической и механической устойчивости и большого количества донорных атомов, способных промотировать движение катионов Li+ [3]. Целью данной работы было исследование гель-полимерных электролитов на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) с разной пористостью.

Мембраны на основе КМЦ были приготовлены из водных растворов полимера путем нанесения раствора на стеклянную поверхность. Растворитель удалялся в сушильном шкафу при 75 °С. N,N-диметилформамид (ДМФ) использовали в качестве порообразующего агента, изменяя соотношение растворителей ДМФ ̶ вода, получили разные по пористости мембраны КМЦ.

Перед использованием в макетах ЛИА мембраны были смочены в коммерческом электролите (1 M LiPF6 в этиленкарбонате: диметилкарбонате (EC:DMC)). Исследования ионной проводимости мембран проводили методом спектроскопии электрохимического импеданса в симметричных ячейках сталь/ГПЭ/сталь в диапазоне температур 20 – 70 °С. Диапазон электрохимической стабильности ГПЭ был определен методом циклической вольтамперометрии в диапазоне потенциалов 0.05 – 5.0 В отн. литиевого электрода в ячейках сталь/ГПЭ/Li. Функциональные свойства макетов ЛИА изучались с катодными материалами на основе LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 и LiFePO4.

В ходе изготовления мембран было установлено, что при увеличении содержания ДМФ от 0.1 до 0.5 мл на 10 мл воды позволяет увеличить механическую прочность и пористость пленок. Полученные мембраны в смоченном состоянии приобретают вид гель-полимерного электролита, при заполнении пор пленка меняет цвет и механические свойства. Была показана динамика изменения электрохимических свойств ГПЭ в зависимости от пористости пленок. При низких токах заряд/разряда емкости катодных материалов сопоставимы с величинами, наблюдаемыми для жидкостных ЛИА (160 мАч/г для катодных материалов на основе LiFePO4).

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-53-56069).

Литература

1. Long L. et al. Polymer electrolytes for lithium polymer batteries // J. Mater. Chem. A. Royal Society of Chemistry, 2016. Vol. 4, № 26. P. 10038–10039.

2. Zhao L. et al. High-strength and flexible cellulose/PEG based gel polymer electrolyte with high performance for lithium ion batteries // J. Memb. Sci. Elsevier B.V., 2020. Vol. 593, P. 117428.

3. Sheng J. et al. Recent developments of cellulose materials for lithium-ion battery separators // Cellulose. Springer Netherlands, 2017. Vol. 24, № 10. P. 4103–4122.