Асимметрия скорости нуклеации в редокс-процессах с участием LiFePO4

Кокин А.А.,1 Аксёнов Д.А.,2 Никитина В.А.2,1

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологий, Центр энергетических технологий, Москва, Россия

E–mail:  aleksandr.kokin@chemistry.msu.ru

Фосфат лития-железа LiFePO4 на сегодняшний день является одним из самых распространенных катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов (ЛИА). Отличительной особенностью LiFePO4 является протекание обратимого фазового перехода в широкой области составов при деинтеркаляции ионов лития из решетки [1]. Поскольку в литературе накоплен большой объем данных о структурных и электрохимических свойствах LiFePO4, в последние годы именно этот материал часто выбирают в качестве модельной системы для изучения закономерностей протекания фазовых переходов в материалах ЛИА. Однако, на сегодняшний день многие аспекты, связанные с закономерностями кинетики стадии нуклеации новой фазы при деинтеркаляции ионов лития из LiFePO4, остаются неизученными. В частности, результаты некоторых исследований свидетельствуют об асимметрии активационных барьеров нуклеации при литировании FePO4 и при делитировании LiFePO4 [2]. Объяснение этого явления в литературе отсутствует. В настоящей работе исследуются возможные причины возникновения асимметрии при образовании новой фазы LiFePO4 или FePO4.

В качестве модельного объекта исследования был выбран материал LiFePO4 стехиометрического состава. Экспериментальные данные о формальных потенциалах интеркаляции, величинах кажущейся энергии активации и константах скорости нуклеации получены методами циклической вольтамперометрии, хроноамперометрии и хронопотенциометрии. Энергии межфазной границы LiFePO4/FePO4, барьеры миграции вакансии/иона лития, поверхностные энергии фаз рассчитывали в рамках методов теории функционала плотности. Упругие энергии границы LiFePO4/FePO4 находили с помощью метода конечных элементов. Полученные данные сопоставляли с ожиданиями, сформулированными в рамках классической теории нуклеации. По результатам исследования сформулированы обоснованные предположения о природе наблюдаемой асимметрии нуклеационных процессов.

Структура LiFePO4, циклическая вольтамперограмма электрода LiFePO4 в растворе Li2SO4 и барьер миграции иона лития в решётке

Литература

1. Sumanov, V. D. et al. // Electrochim. Acta. 2021. Vol. 368. P. 123-130.

2. Shin, H.C. et al. // Electrochem. Commun. 2008. Vol. 10. A. 137627.