Изучение кинетических параметров процесса термического окисления фталонитрильных матриц

Лобанова М.С., Булгаков Б.А.

Аспирант 3 года обучения

Московский государственный университет, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: lobanovams8@gmail.com

Изучение кинетических параметров процессов термического окисления материалов важно как с научной, так и с технологической точки зрения. Научный интерес заключается в определении возможного механизма процесса и типов протекающих реакций, технологический – в использовании кинетической модели для прогнозирования свойств материала [1].

Целью данной работы является определение параметров процесса термического окисления фталонитрильных матриц, используемых для изготовления высокотемпературных композиционных материалов.

Образцы фталонитрильного связующего, постотвержденного при температурах
330-375°С, в виде порошка подвергали термическому окислению в динамических условиях и изотермических условиях, а образцы в виде пластин размером 50102 мм – только в изотермических условиях.

По данным испытаний, проведенных в динамических условиях методом ТГА при скоростях нагрева 2—20°С/мин, были определены кинетические параметры изучаемого процесса с помощью безмодельных и модельных методов, построены теоретические зависимости в изотермическом режиме. Проведено сравнение экспериментальных данных, полученных в изотермическом режиме, с расчётными данными.

По полученным результатам было установлено, что процесс термического окисления фталонитрильных матриц является многостадийным. В работе были рассчитаны значения энергии активации и предэкспоненциального множителя для каждой стадии процесса термоокисления и определены наиболее вероятные типы реакций. Также было установлено, что экспериментальные данные, полученные при изотермическом окислении, согласуются с расчётными данными.

Работа выполнена в рамках государственного задания Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (соглашение № АААА-А21-121011590086-0).

Литература

1. Opfermann J. Kinetic analysis using multivariate non-linear regression // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2000. Vol. 60. P. 641–658.