Углепластик на основе трифункционального фталонитрила

Яковлев М.В., Морозов О.С., Булгаков Б.А.

Аспирант 1 г.о.

E–mail: yakovlevmaxim98@gmail.com

В современном мире неуклонно возрастает роль полимерных композитных материалов (ПКМ) в различных областях науки и техники. Новые, более термостойкие ПКМ, позволяют заменить больше металлических деталей и снизить вес конечного изделия. Фталонитрильные смолы являются наиболее термостойким классом связующих из известных на сегодняшний день, а также обладают высокими механическими характеристиками. В предыдущих исследованиях нашей группой был получен тризамещенный фталонитрил на основе фосфатной группы, модуль упругости смолы из которого оказался наиболее высоким среди описанных в литературе термореактивных полимеров.

Целью данной работы стало получение и изучение свойств ПКМ с добавлением нового трифункционального фталонитрила TРP с высоким модулем упругости в состав коммерческого связующего PNT (ООО «ИТЕКМА»).

Для подбора состава связующего для получения ПКМ, методами вискозиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии были изучены реологические и термические свойства различных смесей с 4,4’-диаминодифенилсульфоном(ДДС) и аминофенольным фталонитрилом(АФН) в качестве отвердителей. Существующий состав PNT модифицировался введением нового тризамещенного фталонитрила ТРР. На основе полученных связующих методом вакуумной инфузии изготавливались ПКМ. Отверждение проводилось при 180 оС с постотверждением при 350оС. В таблице 1 приведены основные механические характеристики полученных композитов.

Таблица 1 Сравнение свойств полученных композитов с композитом на основе связующего PNT + ДДС, постотвержденных при 350 оС

|  | PNT(TPP) + ДДС | PNT + ДДС | PNT(TPP) + АФН |
| --- | --- | --- | --- |
| Межслоевой сдвиг, Мпа | 25,2 ± 1,3 | 29,8 ± 2,5 | 33,4 ± 1,6 |
| Прочность на сжатие, Мпа | 500 ± 44 | 589,8 ± 56,4 | 633 ± 50 |
| Модуль упругости на сжатие, Гпа | 73,5 ± 4,5 | 50,8 ± 1,4 | 56,9 ± 2,9 |
| Деформация при сжатии, % | 0,65 ± 0,1 | 0,68 ± 0,1 | 1,26 ± 0,16 |

Согласно полученным данным, введение трифункционального фталонитрила в состав связующего действительно позволяет значительно повысить модуль упругости отвержденного композита. При этом происходит небольшое снижение прочностных качеств за счет повышения хрупкости фталонитрильный матрицы. При использовании аминофенольного отвердителя удалось получить ПКМ, превосходящий исходный по всем исследованным механическим характеристикам.

Таким образом, в работе наглядно показана возможность влиять на модуль упругости и прочность получаемого ПКМ на основе фталонитрилов с помощью введения нового трифункционального мономера ТРР.

Благодарность

Работа выполнена в рамках государственного задания Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (соглашение № АААА-А21-121011590086-0).