Исследование структуры и физико-химических свойств хитозана и композиционных материалов на его основе

Баранникова Л.В.1

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: barlada2000@gmail.com

Способность образовывать пленки, волокна, гранулы, биологическая совместимость с живыми тканями, низкая токсичность и способность к биоразложению в природной среде определяют широкое применение хитозана (Х) в различных областях, в частности в биомедицине [1].

Цель работы состоит в исследовании структуры и свойств пористого Х и новых композиционных материалов на его основе, содержащих частицы оксида железа, с использованием комплекса физико-химических методов, включающих ИК-спектроскопию, электронную абсорбционную спектроскопию, СЭМ и метод сорбции красителя.

Пористые Х с молекулярной массой 300 и 500 кДа получены из разбавленных растворов методом лиофильной сушки. В растворах Х (0.1%), как показали данные ДСР, присутствуют рассеивающие центры с гидродинамическим радиусом около 1000 нм; с повышением температуры их размеры снижаются. Определены значения динамической вязкости растворов Х.

По данным СЭМ, исследованные Х имеют макропористую структуру. Методом сорбции красителя - бенгальского розового [2] определяли удельную площадь поверхности губчатых структур и композиционных материалов на его основе (60-90 м2/г). Макропористые структуры практически полностью сорбировали краситель из растворов.

В процессе сорбции красителя из раствора губки Х набухали, значительно увеличиваясь в размере. Таким образом, исследуемые материалы представляли собой гидрогели, которые после высушивания теряли свои поверхностные свойства. При этом десорбция красителя из полимерных губок отсутствовала, что указывало на связывание красителя с полимером. По данным ИК-спектроскопии, между красителем и функциональными группами Х образуется водородная связь.

Данные оптической микроскопии свидетельствуют об образовании агрегатов частиц оксида железа в полимерной матрице, распределенных достаточно равномерно на поверхности губок Х.

Предполагается, что пористые губки Х и композиционные материалы на его основе, содержащие частицы оксида железа, могут служить эффективными сорбентами жидких биоматериалов.

Автор выражает благодарность научному руководителю – ведущему научному сотруднику, к.х.н. Курмаз С.В. за помощь в проведении работы, и заведующему лаборатории патологии и фармакологии гемостаза, д.м.н. Белозерской Г.Г.

Литература

1. Исследование структуры и физико-химических свойств Х и композиционных материалов на его основе. / Белозерская Г.Г. [и др.]. // Бюллетень медицинской науки №4 (24). 2021. С. 81.

2. Получение пористых полимерных сеток N-винилпирролидона с диметакрилатом триэтиленгликоля и определение их удельной площади поверхности с помощью бенгальского розового / Курмаз С.В., Фадеева Н.В., Кнерельман Е.И., Давыдова Г.И. // Журнал прикладной химии. 2018. Т. 91. Вып. 1. С. 115-122.