Органо-неорганические производные слоистого перовскитоподобного оксида HB2NB3O10 (B = Ca, Sr) с аминоспиртами

Храмова А.Д. , Силюков О.И., Зверева И.А.

Студент, 1 курс магистратуры

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: alinahramova01@gmail.com

Перовскитоподобные слоистые оксиды содержащие в межслоевом пространстве щелочные катионы являются привлекательными объектами исследования благодаря особенностям своей структуры и ряда уникальных свойств, в частности, возможности ионного обмена и интеркаляция [1]. Продукты интеркаляции органических соединений в межслоевое пространство слоистых оксидов представляют интерес как сами по себе, так и из-за возможности их использования в синтезе гибридных материалов, модифицированных ковалентно связанными с ней органическими группами (графтинг), потенциально имеющих множество практических приложений. В дальнейшем полученные гибридные соединения могут быть использованы как прекурсоры для расщепления на монослои – наноразмерные объекты, обладающие большой удельной поверхностью и, как следствие, являющиеся перспективными катализаторами, фотокатализаторами и материалами для электроники [2].

Данная работа посвящена разработке методов и оптимизации условий синтеза, а также комплексной характеристике полученных гибридных органо-неорганических производных на основе слоистых перовскитоподобных ниобатов HB2NB3O10 (B = Ca, Sr) с моноэтаноламином (MEA) и диметиламиноэтанолом (DMAE). Разработка процедуры синтеза проводилась в условиях стандартного лабораторного эксперимента с варьированием температуры (25, 60, 90, 150°С), времени (1, 3, 7, 14 дней) и концентрации водного раствора аминоспиртов (10, 50, 70, 90, 100%), а также с использованием методов микроволнового и гидротермального синтеза. Полученные объекты были изучены с использованием комплекса взаимодополняющих современных методов физико-химического анализа, что позволило получить достоверную информацию о структуре, термостойкости, а также установить количественный состав.

В ходе исследований впервые был успешно синтезирован ряд органо-неорганических производных слоистых ниобатов HB2Nb3O10 с интеркалированными аминоспиртами. Эти производные содержат от 0,5 до 0,9 молекул моноэтаноламина и диметиламиноэтанола на формульную единицу. Кроме того, графтированное производное было получено с моноэтаноламином путем частичной термической деструкции интеркалированных образцов, то есть путем термолиза. Для каждого гибрида установлены их структурные параметры с использованием программного обеспечения TOPAS, пределы термической устойчивости, качественный и количественный составы.

Исследование выполнено при поддержке РНФ (грант № 20-73-00027).

Литература

1. Sanjaya Ranmohotti K.G., Josepha E., Choi J., Zhang J., Wiley J.B., Topochemical manipulation of perovskites: low-temperature reaction strategies for directing structure and properties. Adv. Mater., vol. 23, no. 4, pp. 442–60, Jan. 2011.

2. Nicolosi V., Chhowalla M., Kanatzidis M. G., Strano M.S. and Coleman J.N., Liquid Exfoliation of Layered Materials. Science., vol. 340, no. 6139, pp. 1226419–1226419, Jun. 2013.