Получение монолитных GeO2-аэрогелей на основе золей оксида германия,

стабилизированных аммиаком

Хвощевская Д.А.1,2, Веселова В.О.2

Студентка, 1 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Лаборатория синтеза функциональных материалов и переработки минерального сырья ИОНХ РАН, Москва, Россия

E-mail: KhvoshchevskayaDA@my.msu.ru

Использование оксида германия в нанодисперсном состоянии обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с коммерческими порошками с микронным размером частиц: повышенная стабильность электродов для ЛИА [1], возможность модифицировать характеристики высвечивания при использовании GeO2 как люминофора, большая рабочая поверхность катализатора.

В представленной работе была изучена возможность получения GeO2-аэрогелей с использованием водных аммиачных растворов оксида германия в качестве прекурсора. Такой подход значительно дешевле единственного до сегодняшнего дня используемого метода гидролиза алкоксидов [2]. Несомненным преимуществом предложенного метода является возможность контролировать скорость этого процесса, что делает возможным направленный синтез GeO2-аэрогелей заданной морфологии.

Были получены гели различной концентрации, ксерогели и криогели на их основе. Для проведения сверхкритической сушки была проведена замена растворителя на ДМФА. Полученный аэрогель состоял из нанодисперсного оксида германия тетрагональной модификации (тогда как при гидролизе алкоксидов формируется гексагональная модификация), микроморфология образца приведена на Рис. 1. Удельная площадь поверхности составила 49 м2/г.

Рис. 1. Микрофотографии аэрогеля на основе оксида германия, полученного с использованием германата аммония в качестве прекурсора

Исследования выполнены с использованием оборудования ЦКП ФМИ ИОНХ РАН, функционирующего при поддержке государственного задания ИОНХ РАН в области фундаментальных научных исследований.

Литература

- Zhang J. et al. Germanium-based complex derived porous GeO2 nanoparticles for building high performance Li-ion batteries // Ceram. Int. Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l., 2018. Vol. 44, № 1. P. 1127–1133.

- Chen G. et al. The synthesis and characterization of germanium oxide aerogel // J. Non. Cryst. Solids. Elsevier B.V., 2012. Vol. 358, № 23. P. 3322–3326.