Диэлектрические свойства аддитивных поли(5-алкилнорборненов)

Возняк А.И.

Научный сотрудник

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

E-mail: wozniak@ips.ac.ru

Несмотря на большое количество используемых в настоящее время полимерных диэлектриков, продолжается активная разработка новых изоляционных материалов. Причиной такого поиска является бурное развитие микроэлектроники, в частности микроминиатюризации. Для увеличения возможной плотности электронных компонентов без появления паразитной емкости из-за наведенного электрического поля требуются материалы с еще более низкой диэлектрической проницаемостью. Для решения этой задачи необходимо знать взаимосвязь между структурой полимера и его диэлектрическими свойствами.

Одним из перспективных направлений макромолекулярного дизайна полимерных диэлектриков является получение материалов с высокой долей свободного объема, что может быть достигнуто за счет увеличения жесткости основной цепи полимера, а также путем введения объемных боковых заместителей. Аналогичный подход используется и в мембранном газоразделении для создания высокопроницаемых материалов, что позволяет рассматривать полимеры с перспективными газотранспортными свойствами и в качестве потенциальных диэлектриков.

Недавно мы показали [1], что аддитивные поли(алкилнорборнены) обладают интересными газотранспортными характеристиками, которые можно регулировать длиной боковых заместителей. Некоторые из этих полимеров имеют достаточно высокую долю свободного объема (FFV>20 %), высокую температуру стеклования (Tс>150 °C), термостойкость, оптическую прозрачность, кроме того, они не содержат полярных групп, что также способствует снижению диэлектрической проницаемости за счет снижения влагопоглощения. Исходные мономеры для этих материалов можно легко получить по реакции Дильса-Альдера из легкодоступных дициклопентадиена и α-олефинов (схема 1). Нами изучена диэлектрическая проницаемость полученных полимеров и установлена зависимость между длиной алкильных заместителей и диэлектрическими характеристиками аддитивных поли(5-алкилнорборненов).

Схема 1. Получение аддитивных поли(5-н-алкил-2-норборненов)

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-983.2022.1.3.

Литература

1. Wozniak A.I., Bermesheva E.V., Borisov I.L., Volkov A.V., Petukhov D.I., Gavrilova N.N., Shantarovich V.P., Asachenko A.F., Topchiy M.A., Finkelshtein E.Sh., Bermeshev M.V Switching on/switching off solubility controlled permeation of hydrocarbons through glassy polynorbornenes by the length of side alkyl groups // Journal of Membrane Science. 2022. Vol. 641. 119848.