Гидриды ИМС фаз Лавеса с высоким давлением диссоциации

Прохоренков М.А., Митрохин С.В.

Аспирант, 3 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mikl1995@yandex.ru

Развитие альтернативных источников энергии и, в частности, водородной энергетики предопределило повышенный интерес к веществам, способным эффективно аккумулировать и компримировать водород. Для этого наиболее перспективными являются интерметаллические соединения (ИМС). На сегодняшний день с появлением композитных баллонов высокого давления требуется и разработка ИМС с высоким входным и выходным давлением. Для того чтобы получить нужное равновесное давление, используются многокомпонентные системы, имеющие однофазную структуру. Сейчас самыми перспективными с точки зрения массовой ёмкости и экономически целесообразными являются ИМС на основе титана и циркония. На сегодняшний день для подбора подходящего ИМС для конкретной задачи проводят массу экспериментов. В настоящей работе для сокращения числа экспериментов была применена разработанная нами статистическая модель и произведено сравнение теоретически полученных данных с экспериментальными. Для того чтобы точно охарактеризовать данные соединения, они были подвергнуты РФА и EDX. Построены изотермы десорбции и абсорбции, а также рассчитаны термодинамические параметры реакции с водородом следующих соединений: Ti0.9Zr0.1(Cr0.5Mn0.25Fe0.25)1.84, Ti0.79Zr0.21(V0.2Fe0.8)1.92, ZrFe1.94, Ti(V0.05Cr0.37Mn0.56Cu0.02)2.03, Ti(V0.33Fe0.67)1.88. Рассчитанные экспериментальные термодинамические параметры реакции с водородом представлены в таблице 1.

Таблица 1. Термодинамические параметры реакции.

| Сплав | DHa кДж/моль | DSa Дж/моль*К | DHd кДж/моль | DSd Дж/моль*К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti0.9Zr0.1(Cr0.5Mn0.25Fe0.25)1.84 | 16.9 | 96.9 | 19.7 | 103.1 |
| Ti0.79Zr0.21(V0.2Fe0.8)1.92 | 20.9 | 116.1 | 16.7 | 102.1 |
| ZrFe1.94 | 13.5 | 98.7 | 18.6 | 109 |
| Ti(V0.05Cr0.37Mn0.56Cu0.02)2.03 | 15.7 | 94 | 20.6 | 105.7 |
| Ti(V0.33Fe0.67)1.88 | 21.6 | 110.6 | 26.4 | 123 |

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-58-80008.