Исследование кинетики окисления фталонитрильных смол

Денман Н., Терехов В.Е., Булгаков Б.А.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: noeldenmann@gmail.com

Современное развитие авиационной и космической техники требует применения материалов, сохраняющих свои эксплуатационные характеристики при повышенных температурах. Вместе с тем значительное снижение массы конструкции достигается использованием полимерных композиционных материалов (ПКМ). ПКМ, в свою очередь, состоит из армирующего наполнителя, который определяет механические свойства, и полимерной матрицы, которая защищает наполнитель от внешних воздействий, в том числе термических. С этой точки зрения интересны полимерные термореактивные матрицы на основе фталонитрилов, которые являются самыми термостойкими среди известных (Тст > 400 ºС, Т5% >  500 ºС). Однако, в окислительной атмосфере уже при 300 ºС они стремительно теряют свои эксплуатационные характеристики. [1]

Одним из возможных способов улучшения термоокислительной стабильности является химическая модификация структуры полимера, в частности, фторирование мономеров или отвердителей. Цель данной работы – сравнение устойчивости к окислению различных составов фталонитрильных смол по данным изотермического старения и термогравиметрического анализа, в том числе методами математического моделирования кинетики процесса деструкции.

В данной работе исследовались фталонитрильные смолы на основе предоставленной компанией «ИТЕКМА» коммерческой смеси мономеров PNV и различных отвердителей: широкоиспользуемых эффективных отвердителей (АФБ и 4,4’-ДДС), а также на основе двух химически модифицированных отвердителей 1 и 2 (рис. 1).

Рис. 1. Отвердители-объекты исследования

Сравнительный анализ показал выигрыш в термоокислительной стабильности для образцов на основе фторированных отвердителей в случае изотермического старения. Так, образцы, полученные с помощью фторированных отвердителей, имеют потерю массы при старении в среднем на 30% меньше по сравнению с нефторированными аналогами.

Работа выполнена в рамках государственного задания Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (номер соглашения АААА-А21-121011590086-0).

Литература

1. High-temperature phthalonitrile matrix containing silane fragments / V.E. Terekhov, A.A. Bogolyubov, O.S. Morozov, E.S. Afanaseva // Mendeleev Communications. 2020. Т. 30. №6. С. 796-798.