Оптимизация формальдегидного метода синтеза высокоэффективных 
электрокатализаторов с пониженным содержанием платины

Баян Ю.А., Алексеенко А.А.

Студент, 3 курс специалитета

Южный федеральный университет, химический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: bayan@sfedu.ru

Проблема поиска новых высокоэффективных источников энергии остается актуальной в наши дни. Низкотемпературные топливные элементы (НТЭ) являются одним из таких альтернативных источников энергии [1]. Катализатором для них выступают Pt/C материалы. Получение, управление микроструктурой и оценка эффективности являются актуальными объектами многих научных исследований, посвященным платиноуглеродным катализаторам.

Существует множество разнообразных способов получения Pt/C катализаторов, в результате которых, варьируя условия протекания процесса (рН среды, объем добавляемых реагентов, температура, время выдержки и другие параметры), можно получить материалы с различным количество осажденных частиц платины и разнообразными структурно-морфологическими характеристиками [2]. По результатам проведенных исследований был выбран жидкофазный формальдегидный способ синтеза. С его помощью можно получить материалы с различным средним размеров кристаллитов и достаточно высокой массовой долей платины, относительно теоретической загрузки металла.

Целью этой работы было получить Pt/C катализаторы, варьируя значение pH раствора во время протекания реакции. Все остальные параметры были зафиксированы: температура, объем добавляемых компонентов системы, тип углеродного носителя (сажа Vulcan XC-72).  Был получен ряд образцов, путем добавления различного объема раствора щелочи, для получения соотношений Pt:ОН как 1:2, 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:30. Дополнительно был получен образец без добавления щелочи. Массовая доля платины (ωPt) в полученных образцах составляет от 17.1 до 20.4 %, а средний размер кристаллитов Pt от 1.2 до 4.3 нм. Отметим, что образец, полученный без щелочи характеризуется наличием крупных кристаллитов Pt. По мере увеличения количества добавляемой щелочи – средний размер кристаллитов снижается в 2-4 раза, а ωPt снижалась на 5-7 %.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что, контролируя значение рН среды в процессе синтеза Pt/C катализаторов, можно регулировать средний размер кристаллитов платины получаемых материалов. Присутствие гидроксильных групп необходимо в реакционной смеси: они оказывают влияние на процесс образования наночастиц из ионов платины и препятствуют их росту.

Дальнейшая работа связана с изучением размера наночастиц, их пространственного распределения по поверхности носителя, электрохимических характеристик.

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант 21-79-00258.

Литература

1. Kodama K., Nagai, T., Kuwaki, A., Jinnouchi, R., Morimoto, Y. Challenges in applying highly active Pt-based nanostructured catalysts for oxygen reduction reactions to fuel cell vehicles //Nature Nanotechnology. – 2021. – Т. 16. – №. 2. – С. 140-147.

2. Paperzh K., Alekseenko, A., Safronenko, O., Nikulin, A., Pankov, I., & Guterman, V. UV radiation effect on the microstructure and performance of electrocatalysts based on small Pt nanoparticles synthesized in the liquid phase // Colloid and Interface Science Communications. – 2021. – Vol. 45. – P. 100517.