Катодная электролитно-плазменная бороцементация и анодное полирование малоуглеродистой стали

Пская Е.К., Наумов И.М., Авакян В.С., Белов Р.Д., Сокова Е.В., Мухина А.К., Бесчетникова К.И.

Студентка, 3 курс бакалавриата

Костромской государственный университет, институт физико-математических и естественных наук, Кострома, Россия

Email: pskaya.katya@bk.ru

Данная работа посвящена изучению эффективности использования анодного электролитно-плазменного полирования для улучшения поверхностных характеристик и эксплуатационных свойств стали 20, поверхность которой предварительно подвергалась катодной бороцементации и закалке.

Катодная электролитно-плазменная бороцементация цилиндрических образцов из стали 20 высотой 15 мм и диаметром 11 мм проводилась при температуре 850оС в водном растворе электролита, содержащем 10% хлорида аммония, 8% глицерина и 3% борной кислоты. Температура электролита поддерживалась равной 30±2оС, а скорость его циркуляции в системе составляла 2,5 л/мин. В конце катодного процесса образцы закалялись в электролите. Последующее анодное полирование проводилось в течении 1 и 2 минут при напряжении 325 В в 5%-ном растворе сульфата аммония, температура которого поддерживалась равной 70оС. Скорость циркуляции электролита при полировке составляла 1,0 л/мин, а температура образцов не превышала 100оС.

Катодное электролитно-плазменное насыщение бором и углеродом оптимально проводить в течение 30 минут, когда достигается минимальная шероховатость поверхности (рис. 1) при микротвердости насыщенного слоя 950 HV, толщина которого превышает 300 мкм. После бороцементации в этих условиях коэффициент трения поверхности образцов снижается в 1,2 раза, а износостойкость увеличивается в 25 раз по сравнению с необработанным образцом. Последующее анодное полирование стали 20 в сульфате аммония в течение 1 и 2 минут, понижает коэффициент трения и увеличивает убыль массы образцов при трении (рис. 2).

| Рис. 1. Шероховатость поверхности и убыль массы образцов из стали 20 после бороцементации в течение 5‒30 минут и последующего полирования в течение 1‒2 минут | Рис. 2. Коэффициент трения и убыль массы при трении образцов из стали 20 до электролитно-плазменной обработки, после бороцементации и анодного полирования в различных условиях. |
| --- | --- |
|  | Контртело закаленная сталь ХВГ, нагрузка 10 Н, скорость скольжения образца по контртелу 1,555 м/с, путь трения 1000 м |

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10094-П) Костромскому государственному университету