Изучение адсорбции уремических токсинов на сорбентах, полученных из золы рисовой шелухи

Решетько С.С., Новоторцев Р.Ю., Суслова Е.В.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: reshetko.chem@gmail.com

Разработка и поиск новых эффективных и экологически чистых адсорбентов является до сих пор актуальной задачей. С другой стороны, в мире ежегодно производится ~140 миллионов тонн рисовой шелухи (РШ), большая часть которой утилизируется без какого-либо применения, нанося вред окружающей среде [1].

В настоящей работе в качестве адсорбентов уремических токсинов изучены продукты переработки РШ – уголь и диоксид кремния, а также модифицированные адсорбенты на их основе. Они показали эффективную сорбцию п-крезола и индоксилсульфата из водных растворов, а их доступность и дешевизна обуславливают экономическую целесообразность использования.

Проведено сравнительное исследование применимости адсорбционных моделей Ленгмюра, Фрейндлиха и Тёмкина для описания экспериментальных изотерм адсорбции п-крезола и индоксилсульфата на образцах угля и диоксида кремния. Определены константы и параметры уравнений (табл. 1). Путём сопоставления коэффициентов регрессии R2 показано, что наиболее точно изотермы описываются с помощью модели Фрейндлиха. Это свидетельствует о существовании на поверхности адсорбентов энергетически различных активных центров.

Также изучена кинетика адсорбции п-крезола на углеродном сорбенте, полученном из золы РШ. Проведены теоретические расчёты, основанные на диффузионных уравнениях и моделях псевдо-первого и псевдо-второго порядка. Показано, что кинетика адсорбции п-крезола соответствует псевдо-второму порядку.

Изучена адсорбция паров бензола на углеродных и кремнезёмных сорбентах. Получены зависимости изостерической теплоты адсорбции бензола от степени покрытия поверхности адсорбентов и рассчитаны средние значения теплоты адсорбции.

Таблица 1. Параметры изотермы сорбции п-крезола на угле, полученном из РШ

| Адсорбционная модель | Параметры |
| --- | --- |
| Ленгмюра | qmax, мг/г 67.0 | K, л/мг 0.045 | R2 0.974 |
| Фрейндлиха | kf, мг/г 16.7 | n, г/л 4.2 | R2 0.996 |
| Тёмкина | BT 9.3 | KT 3.6 | R2 0.911 |

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант 18-13-00217.

Литература

1. J. Espindola, O.M. Selim and R.S. Amano. Co-Pyrolysis of Rice Husk and Chicken Manure // J. Energy Resour. Technol., 2021, 143 (2), 022101.