Рентгенодифрактометрические исследования наномодифицированных цементных систем при продолжительности твердения до 10 лет

Ракитянская А.Ю., Артамонова О.В., Шведова М.А.

Студентка, 3 курс бакалавриата

Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия

E-mail: anastasialadova7@gmail.com

Получение и использование цементных композиционных материалов нового поколения определяет актуальность проблемы влияния наноразмерных частиц (НРЧ) различной природы и морфологии на структурообразование цементного камня при длительном твердении.

В данной работе изучено влияние комплексной наноразмерной добавки (КНД) состава «SiO2 (d = 5 – 10 нм) – суперпластификатор Sika®ViscoCrete® 20 HE», полученной золь-гель синтезом [1], а также углеродных нанотрубок (УНТ) (l = 700 – 3000 нм, d = 5 – 35 нм), полученных химическим осаждением из газовой фазы [1], на структурообразование цементных систем при продолжительности их твердения до 10 лет. Для получения цементных систем использовали цемент (Ц) типа ЦEM I и техническую воду (В). Фазовый состав полученных образцов определяли при помощи порошкового дифрактометра ARL X’TRA. (CuKα, λ = 1,541788 Ǻ), а их микроструктуру исследовали на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Phenom XL.

Таблица. Результаты рентгенодифрактометрических исследований и микрофотографии наномодифицированных цементных систем (продолжительность твердения 10 лет)

| Система |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ц – В | Ц – КНД | Ц – УНТ |
| Фазовый состав гидратных новообразований, данные СЭМ |  |  |
| CaO·SiO2·H2O; Са(ОН)2; 6CaO·6SiO2·2H2O; 2CaO·SiO2·H2O; 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O | 6CaO·6SiO2·2H2O; 2CaOSiO2H2O; 3CaO·2SiO2·3H2O; CaO·SiO2·H2O; 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O; Са(ОН)2 | 2CaOSiO2H2O; 6CaO6SiO22H2O; 3CaO2SiO23H2O; CaOSiO2H2O; 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O; Са(ОН)2 |

Согласно полученным данным, преобладающими фазами цементных систем с НРЧ являются достаточно стабильные фазы ксонотлита (6CaO·6SiO2·2H2O) и гиллебрандита (2CaOSiO2H2O), имеющие волокнистую морфологию, а также аморфно-кристаллическая фаза 3CaO2SiO23H2O. Содержание фазы портландита (Са(ОН)2) в данных системах минимально. Полученные результаты коррелируют с данными СЭМ.

Таким образом, в наномодифицированных цементных системах после 10 лет твердения формируется плотная аморфно-кристаллическая структура с небольшим размером кристаллитов, которые образуют между собой большое количество контактов срастания и прорастания, что будет обеспечивать им высокие прочностные свойства.

Литература

1. Артамонова О.В., Шведова М.А. Нанодобавки как эффективные модификаторы структуры и свойств цементных систем твердения // Изв. высш. уч. зав-й. Стр. 2020. № 9 (741). С. 124-136.