СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ 5-НОРБОРНЕН-2-МЕНТАНОЛА И ПЕНТАМЕТИЛДИСИЛОКСАНА

Лунин А.О.1,2, Андреянов Ф.А.1, Бермешев М.В.1, Алентьев Д.А.2

1 Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва

2Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

Мономеры на основе норборнена обладают уникальными свойствами для макромолекулярного дизайна за счет способности вступать в различные виды полимеризации: аддитивную, метатезисную, изомеризационную. Доступность производных норборненнового ряда в технологическом и синтетическом аспектах производства является главным преимуществом полимеров на основе норборнена.

Достоинством метатезисных полинорборненов является синтетическая доступность: разработаны высокоактивные катализаторы, которые малочувствительны к кислороду воздуха, воде, а также наличию функциональных групп. К таким катализаторам можно отнести катализаторы Граббса различных поколений [1].

Модификация заместителей норборненового цикла позволяет получать материалы, свойства которых определяются природой выбранных функциональных групп и природой полимера. 5-норборнен-2-метанол доступный в синтетическом и промышленном плане мономер, несущий реакционноспособную функциональную группу. Известно, что введение кремнийсодержащих заместителей в боковую цепь полинорборненов способствует повышенным газопроницаемым свойствам мембран [1].

Наличие Si-O-C-фрагментов в боковой цепи заметно повышает селективность при разделении CO2/N2 и углеводородов[2,3]. Метатезисные полимеры, имеющие Si-O- Si –фрагменты в боковой цепи обладают высокими пленкообразующими свойствами, повышенным газоселективным разделением [4]. Поскольку полимеры на основе пентаметилдисилоксана(ПМДС) имеют как Si-O-C, так и Si-O- Si-фрагменты, то они являются перспективными кандидатами для мембранного газоразделения углеводородов и CO2/N2.

Рис. 1. Схема синтеза нового кремнийзамещенного полинорборнена

В работе планируется обсудить новые материалы, получаемые из 5- норборнен-2-метанола и пентаметилдисилоксана, и дальнейшей полимеризации соответствующего мономера.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-33-60035.

Литература

1. 	Finkelshtein, E.S.; Bermeshev, M. V; Gringolts, M.L.; Starannikova, L.E.; Yampolskii, Y.P. Substituted polynorbornenes as promising materials for gas separation membranes. Russ. Chem. Rev. 2011, 80, 341–361.

2. 	Maroon, C.R.; Townsend, J.; Gmernicki, K.R.; Harrigan, D.J.; Sundell, B.J.; Lawrence, J.A.; Mahurin, S.M.; Vogiatzis, K.D.; Long, B.K. Elimination of CO 2 /N 2 Langmuir Sorption and Promotion of “n 2 -Phobicity” within High- T g Glassy Membranes. Macromolecules 2019, 52, 1589–1600, doi:10.1021/acs.macromol.8b02497.

3. 	Alentiev, D.A.; Egorova, E.S.; Bermeshev, M. V.; Starannikova, L.E.; Topchiy, M.A.; Asachenko, A.F.; Gribanov, P.S.; Nechaev, M.S.; Yampolskii, Y.P.; Finkelshtein, E.S. Janus tricyclononene polymers bearing tri(n-alkoxy)silyl side groups for membrane gas separation. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 19393–19408, doi:10.1039/c8ta06034g.

4. 	Bermeshev, M. V.; Syromolotov, A. V.; Starannikova, L.E.; Gringolts, M.L.; Lakhtin, V.G.; Yampolskii, Y.P.; Finkelshtein, E.S. Glassy polynorbornenes with Si-O-Si containing side groups. Novel materials for hydrocarbon membrane separation. Macromolecules 2013, 46, 8973–8979, doi:10.1021/ma4021278.