Молекулярный дизайн Ni(II) и Co(II): от молекулярных комплексов до пористых координационных полимеров.

В.М. Новикова,1 М.А. Уварова,2 И.А. Луценко,2 М.А. Кискин,2 К.А. Бабешкин,2

Н.Н. Ефимов,2 И.Л. Еременко2

1 МФТИ, г. Москва

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова PAH, г. Москва

novikova.victorija.2000@yandex.ru

Карбоксилаты переходных металлов способны формировать комплексы различной размерности, в зависимости от природы дополнительного лиганда и условий реакции.  Разработка путей синтеза карбоксилатных комплексов и исследование их термической стабильности, магнитных свойств является актуальным направлением  в настоящее время.

Целью данной работы является изучение закономерностей формирования комплексов различной ядерности при взаимодействии фуроатов кобальта и никеля с N-донорными лигандами. В результате обнаружено, что реакции фуроатов Co(II) и Ni(II) с 3,5-диметилпиразолом (Hdmpz) (1:2) в гексане приводят к моноядерным комплексам – октаэдрическому [Ni(fur)2(Hdmpz)2] (1) и тетраэдрическому [Co(fur)2(Hdmpz)2] (2). В случае избытка лиганда, атом кобальта координирует 4 молекулы Hdmpz, формируя октаэдричекое окружение в [Co(fur)2(Hdmpz)4] (3). При медленной диффузии раствора дипиридилэтилена (dpe) в растворы фуроатов Co(II) и Ni(II) в ацетонитриле формируются координационные 2D полимеры, [Ni(fur)2(dpe)2]n (4) и [Co(fur)2(dpe)2]n(5), представляющие собой МОФ/МОКП (Рис. 1).                                                          Рис. 1 Строение комплекса 4

Для комплексов 3–5 изучены магнитные свойства путем измерения молярной магнитной восприимчивости в интервале 300-2 К. Значение χT для 3 при 300 K (3.02 см3/моль), содержащего Co2+, значительно превышает теоретическое для одного магнитно-изолированного иона Co2+ (1.90 см3/моль). Такое различие, скорее всего, вызвано большим вкладом спин-орбитального момента в общий магнитный момент Co2+. Термическое поведение 1–5, проанализированное методом синхронного термического анализа (СТА), показало устойчивость соединений выше 100 С, а разложение органической части заканчивается при 400 С.

Литература.

[1] A. R. Abbasi, K. Akhbari, A. Morsali, Ultrason. Sonochem. 2012, 19, 846

[2] S. Horike, S. Shimomura, S. Kitagawa, Nat. Chem. 2009, 1, 695.

[3] A. Halder, D. Ghoshal, CrystEngComm. 2018, 20,1322.

[4] J. M. Zamro, N. C. Pérez, E. E. Miró, C. Casado, B. Seoane, C. Téllez, J. Coronas, Chem. Eng. J. 2012, 195, 180

[5] K. Akhbari, A. Morsali, Dalton Trans. 2013, 42, 4786