Подбор и исследование адсорбентов для очистки экстракционной фосфорной кислоты от примесей

Смирнова Д.Н.,1 Гришин И.С.,2 Смирнов Н.Н.2

Младший научный сотрудник

1 Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук (ИХР РАН), Иваново, Россия

2 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет», Иваново, Россия.

E-mail: dasha.nicolaevna@mail.ru

При производстве кормовых и пищевых продуктов на основе фосфорной кислоты содержание токсичных компонентов жестко регламентируется, особенно по соединениям фтора и тяжелым металлам [1]. По этой причине в настоящее время проблеме очистки ЭФК уделяется огромное внимание. Одними из перспективных технологий получения очищенной фосфорной кислоты (ОФК) являются схемы очистки, основанные на отдувке фтористых соединений и адсорбционной очистке на углеродных материалах [2]. В работе выполнен комплекс исследований, направленный на установление взаимосвязи между ионным составом ЭФК, свойствами углеродных материалов и эффективностью отгонки фтора и адсорбции соединений титана и кремния.

Определено, что, несмотря на основные свойства углеродных материалов при низких значениях рН, адсорбенты способны поглощать соединения алюминия, железа, титана и кремния. Такое поведение адсорбентов можно объяснить комплексообразованием в растворе ЭФК. Основные центры на поверхности углеродных материалов способны вступать в ионный обмен с анионами, представляющими собой комплексные соединений металлов. Установлено, что суммарная емкость угля составляет около 1 кг/кг, сажи – 0.6 кг/кг. Уголь БАУ показывает большую гидрофильность, адсорбируя почти втрое большее количество влаги. Поглотительная способность БАУ по примесям выше всего на 20 % при том, что уголь обладает гораздо более развитой пористой структурой, чем техуглерод. Адсорбционная способность углеродных материалов при комплексной очистке по соединениям алюминия и железа выше как на угле БАУ, так и на саже П 514 выше в 2-3раза. Установлено, что при низких рН углеродные материалы проявляют основные свойства, поэтому при очистке ЭФК выражена склонность к анионному обмену. Адсорбционной очистке на углеродных материалах способствует образование в растворе комплексных соединений металлов с отрицательным зарядом. Адсорбент вследствие ионного обмена приводит к разрушению фторидных комплексных соединений, что ускоряет отгонку фтористых соединений в газовую фазу и инициирует кристаллизацию осадков.

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР (проект № FZZW-2020-0010) и с использованием ресурсов центра коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671).

Литература

1. Кочетков С.П., Смирнов Н.Н., Ильин А.П. Концентрирование и очистка экстракционной фосфорной кислоты: монография / Иваново: ГОУ ВПО ИГХТУ, 2007. 304 с.

2. Смирнов Н.Н., Кочетков С.П. и др. Исследование адсорбционно-химического взаимодействия при очистке экстракционной фосфорной кислоты на угольных адсорбентах // Химическая технология, 2004. № 1. C. 14–18.