Синтез и характеризация концентрированных гидрозолей магнетита

Карпов Д.В.1,2, Воробьев С.А.2, Павликов А.Ю.1, Михлин Ю.Л.2, Сайкова С.В.1,2

Аспирант 1 года обучения, младший научный сотрудник

1Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

2ИХХТ СО РАН, Красноярск, Россия

E-mail: denikarp@mail.ru

Наночастицы магнетита – преспективный наноматериал для использования в биомедицине, катализе, очистке сточных вод, гидрометаллургии [1 – 2]. Коммерчески доступные образцы феррофлюидов с высокой концентрацией, однако, содержат керосин или минеральные масла в качестве дисперсионной среды, а также гидрофобные ПАВ. Данное обстоятельство исключает применение таких ферромагнитных жидкостей в биомедицине. Имеющиеся же в продаже коллоидные растворы наночастиц магнетита для биомедицинского применения имеют низкую концентрацию (1 – 20 г/л) при весьма высокой цене (более $150 за 1 мл) [3]. В данной работе представлена методика получения высококонцентрированных (более 1000 г/л) гидрозолей наночастиц магнетита, а также исследованы их физико-химические свойства.

Наночастицы магнетита со средним диаметром 11 нм были получены путем щелочного соосаждения солей железа (II) и (III) и стабилизированы путем обработки монозамещенным цитратом натрия. Путем дальнейшего упаривания при 90 °C концентрацию золя поднимали вплоть до 1240 г/л (плотность золя ~ 2 г/см3). Наночастицы охарактеризовали методом ПЭМ и РФА (рисунок 1). Полученные гидрозоли образованы чистой фазой обращенной шпинели (Fd-3m) и характеризуются повышенной агломеративной и седиментационной устойчивостью, а также выраженными магнитными свойствами (рисунок 2).

Рисунок 1 – а) Микрофотография наночастиц Fe3O4; b) распределенение частиц по размерам; c) золь в поле мощного неодимового магнита; d) дифрактограмма после уточнения по Ритвельду

# Литература

- Huang S., Meijia W. Magnetic nanoparticles in cancer diagnosis, drug delivery and treatment // Molecular and Clinical Oncology. – 2017. – V. 7, № 5. – 738-746.

- Wu Y., Shi Y., Chen H., Zhao J., Dong W. Activation of persulfate by magnetite: Implications for the degradation of low concentration sulfamethoxazole // Process Safety and Environmental Protection. – 2018. – V. 116. – P. 468 – 476.

- www.nanocomposix.com/collections/material-magnetite (Nanocomposix company)