Разработка материала на основе целлюлозы и наночастиц серебра

Голованова В.Д., Ершов В.А., Тарасова Н.П.

Студентка, 4 курс бакалавриата

Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева, Институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

E-mail: golovanova_valeriya@mail.ru

Наночастицы серебра, наряду с наночастицами других металлов, характеризуются высокими значениями удельной поверхности, что придает им уникальные оптические, химические и электрохимические свойства. С учетом данных свойств наночастицы активно включают в состав многих материалов.

Актуальным является создание материала на основе целлюлозы и наночастиц серебра, полученных методом, соответствующим принципам зелёной химии, который будет иметь перспективы использования в качестве антибактериального материала.

Ранее был разработан метод получения наночастиц серебра, соответствующий принципам зеленой химии. Частицы получали восстановлением ионов серебра Ag+ карбоксильными анион-радикалами CO2−·, образующимися из оксалат-ионов C2O4− под воздействием УФ-света. Смесь водных растворов перхлората серебра AgClO4 (3×10-4М) и оксалата калия K2C2O4 (5×10-4 М) подвергали УФ-облучению в присутствии кислорода воздуха. Такой гидрозоль содержит только наночастицы серебра малого размера (20-25 нм) и стабилизующие их карбонат-ионы [1].

В качестве носителя наночастиц может быть использована нанокристаллическая целлюлоза (НКЦ). НКЦ, как один из самых жестких природных материалов, обладает высокой прочностью на разрыв, высокой твердостью, низкой плотностью и другими свойствами. В настоящем исследовании в качестве исходной ткани была взята хлопковая мерсеризованная ткань марки «Кирза» с плотностью 480 г/м2. Эксперименты также проводили с тканью, дополнительно фосфорилированной и обработанной мочевиной, и целлюлозой, обработанной только мочевиной [2].

Сорбцию наночастиц проводили следующим образом:

В флакон 10 мл с готовым гидрозолем добавляли фрагмент целлюлозы (фосфорилированной, нефосфорилированной или исходной) размером 1×3 см и выдерживали его в течение 7 дней. Анализ гидрозоля проводился спектрофотометрически (Cary 100 Scan, Varian, USA). Во всех трех образцах в области ~255 нм, характеризующей количество восстановленных атомов Ag0, наблюдается увеличение интенсивности полосы поглощения. При этом визуально для всех типов ткани наблюдается изменение цвета от исходного светлого до темно-жёлтого и светло-коричневого, характерных для гидрозоля серебра, что говорит о сорбции наночастиц. Однако, планируется провести дополнительные исследования для подтверждения этого факта.

Литература

1.	Ershov V. et al. Photochemical Synthesis of Silver Hydrosol Stabilized by Carbonate Ions and Study of Its Bactericidal Impact on Escherichia coli: Direct and Indirect Effects // Int. J. Mol. Sci. 2022. Vol. 23, № 2.

2.	Solovov R. et al. Physicochemical and Sorptive Properties of a Phosphorylated Mercerized Cotton Fabric // Polymers (Basel). 2021. Vol. 13, № 21. P. 3756.