Разработка и исследование мембран на основе полифениленоксида, модифицированного оксидом графена, для улучшенной первапорационной дегидратации этиленгликоля

Чепелева А.Д.,1 Лямин В.П.,1 Кузьминова А.И.,1 Пенькова А.В.,1 Дмитренко М.Е.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: chepeleva1999@yandex.com

Первапорация является одним из перспективных мембранных методов разделения жидких смесей низкомолекулярных веществ. Важными преимуществами данного метода являются высокая энергоэффективность, экономичность, экологичность и компактность оборудования, что делает его альтернативой традиционным методам разделения. Быстрое развитие и активное применение данного процесса в различных областях промышленности требует разработки высокоэффективных мембран с заданными характеристиками.

В данной работе для первапорационной дегидратации важного промышленного вещества – этиленгликоля были разработаны новые высокоэффективные мембраны на основе поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксида) (ПФО) путем модификации наночастицами оксида графена (ОГ). Были разработаны оптимальные условия получения композитов ПФО/ОГ с различным содержанием модификатора (0,1-0,9 масс.%) и диффузионные и композиционные мембраны на их основе. Влияние введения ОГ на структурные и физико-химические характеристики мембран было изучено различными методами анализа: ИК-Фурье спектроскопии, ядерного магнитного резонанса (ЯМР), сканирующей электронной (СЭМ) и атомно-силовой (АСМ) микроскопии, термогравиметрического анализа (ТГА), экспериментов по набуханию и измерениями краевого угла. Транспортные характеристики мембран были оценены при первапорационной дегидратации смеси этиленгликоль-вода в широком диапазоне концентраций (10-90 масс.% воды).

Было продемонстрировано, что введение даже небольшого количества ОГ (до 0,9 масс.%) в матрицу ПФО приводит к улучшению проницаемости модифицированных мембран, сохраняя высокую селективность по отношению к воде.

Благодарности. Данная работа была выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 21-73-00043). Экспериментальная часть проводилась при участии ресурсных центров: Междисциплинарный ресурсный центр по направлению «Нанотехнологии», Магнитно-резонансные методы исследования, Рентгенодифракционные методы исследования, Криогенный отдел, Термогравиметрические и калориметрические методы исследования, Методы анализа состава вещества, Наноконструирование фотоактивных материалов Санкт-Петербургского Государственного Университета.