Гидрофобные материалы на основе терморасширенного графита, модифицированные силанами

Дивицкая Д. А.

Студентка, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: divitskayadasha@gmail.com

Терморасширенный графит – пористый углеродный материал, применяемый для изготовления уплотнений и сорбентов нефти. Терморасширенный графит получают путем термообработки окисленного графита, который содержит кислородные группы. Данные группы частично сохраняются после термообработки, что подтверждает ИК-спектроскопия [1]. Поэтому материал является достаточно гидрофильным, из-за чего уплотнения теряют герметизирующую способность по отношению к водным средам, а сорбция нефти проходит неселективно. Для улучшения свойств материалов нужно модифицировать их поверхность, сделав её гидрофобной. Наиболее простым в исполнении является метод модификации поверхности материала покрытиями на основе силанов [2].

Таким образом, целью работы стало установление взаимосвязи между смачиваемостью материалов на основе терморасширенного графита и условиями модификации их поверхности силанами.

В этой работе мы измеряли динамический угол смачивания на силовом тензиометре, который позволяет определить массу образца, приведенного в контакт с жидкостью. При измерении динамического угла смачивания немодифицированных образцов наблюдалось уменьшение угла от 84ᵒ до 0ᵒ в течение измерения, что говорит о том, что образцы впитываю жидкость и являются гидрофильными.

Для модификации материалы погружались в раствор силана (использовался тетраэтоксисилан и дихлорметилфенилсилан) в изопропиловом спирте, ацетоне, бензоле и гептане. Покрытие образуется таким образом: происходит частичный гидролиз силана, эти молекулы в результате конденсации образуют кластеры, имеющие этокси-, метил-, фенил- и другие краевые группы. Таким образом, на поверхности материала образуется покрытие, содержащее данные гидрофобные группы [2]. Методом СЭМ подтверждено наличие покрытия на поверхности материалов.

У образцов с модифицированной поверхностью угол смачивания водой при погружении составляет 112-116ᵒ в зависимости от растворителя, что говорит о том, что гидрофобность материала повысилась. По результатам можно сказать, что наибольшая гидрофобность достигнута для образцов, полученных в растворах силана в ацетоне и гептане.

В этой работе мы так же определили поверхностную энергию полученного покрытия. Полярная и дисперсионная составляющие поверхностной энергии твёрдого тела коррелируют с полярной и дисперсионной составляющей поверхностной энергии жидкости и косинуса угла смачивания. Наименьшая полярная составляющая и наибольшая дисперсионная соответствуют образцам, модифицированным в растворах силанов в гептане и ацетоне. Таким образом, они лучше всего отвечают поставленным целям и являются наиболее гидрофобными.

Литература

1. Lutfullin M.A., Shornikova O.N., Vasiliev A.V., Pokholok K.V., Osadchaya V.A., Saidaminov M.I., Sorokina N.E., Avdeev V.V. Petroleum products and water sorption by expanded graphite enhanced with magnetic iron phases. // Carbon. 2014. V. 66. P. 417-425.

2. Yanga X., Zhua L., Chenb Y., Baoc B., Xuc J., Zhouc W. Controlled hydrophilic/hydrophobic property of silica films by manipulating the hydrolysis and condensation of tetraethoxysilane // Applied Surface Science. 2016. Vol. 376. P. 1-9.