Влияние малотоксичных катализаторов на скорость горения низкокалорийного баллиститного топлива

Сидорова П.Г.,1 Моисеев Д.М.,1 Сизов В.А.1

Лаборант кафедры ХТВМС

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

E-mail: sidorova.p.g@muctr.ru

Для регулирования скорости горения баллиститных топлив от давления и начальной температуры используют соединения переходных металлов, таких как свинец и медь [1], которые называют катализаторами горения. Их действие было ограничено топливами средней калорийности (2800 - 4200 кДж/кг). Увеличить их эффективность удалось при использовании сажи, которая способствует образованию углеродного каркаса на поверхности горения [2]. Роль сажи более эффективно могут выполнять УНТ [3], которые обладают развитой поверхностью и значительно большей теплопроводностью, чем сажа. Представляет интерес оценить влияние углеродных материалов на другие переходные металлы, например, соединения марганца, которые можно рассматривать в качестве малотоксичных [4], в сравнении со штатными соединениями свинца и меди.

Исследования проводили на баллиститном топливе (Qж = 2520 кДж/кг). В качестве катализаторов применяли цитрат (ЦМ) и салицилат (СалМар) марганца, синтезированные на кафедре ХТВМС. В качестве углеродных материалов использовались сажа и углеродные нанотрубки. Соли вводились в количестве 3 %, а углеродные материалы в количестве 1.5 %. Скорость горения определяли в приборе постоянного давления в атмосфере азота. Точность определения скорости горения ±2 %. Эффективность действия добавок оценивали величиной Z = Uдоб/U0,где Uдоб и U0 – скорость горения топлива с добавками и без них, соответственно.

В индивидуальном виде ЦМ и СалМар действуют практически одинаково: скорость горения при 2 МПа увеличивается на 40 %, с ростом давления эффективность действия катализаторов падает. Отметим, что при вводе ЦМ на зависимости скорости горения от давления наблюдаются два участка: с высокой зависимостью (ν = 1.04), и с резким снижением ν до 0.32. Углеродные материалы оказывают схожее действие на эффективность ЦМ: эффективность действия добавки увеличивается до 1.9 и 2 при 2 МПа, 1.4 и 1.3 при 10 МПа. При действии на салицилат марганца УНТ оказывают большее влияние, чем сажа. Эффективность действия увеличивается от 1.4 до 2.1 (УНТ) и до 1.6 (сажа). Характер действия углеродных материалов сохраняется во всем изученном интервале давления.

Углеродные материалы увеличивают эффективность органических солей марганца. Таким образом, данные комбинированные катализаторы могут рассматриваться как малотоксичная альтернатива штатным катализаторам горения.

Литература

- Андросов А.С., Денисюк А.П., Токарев Н.П. 1978. О механизме влияния комбинированных свинцово-медных катализаторов на горение порохов // Физика горения и взрыва. 14(2). – С. 63-66.

- Денисюк А.П., Марголин А.Д., Токарев Н.П., Хубаев В.Г., Демидова Л.А. 1976. Роль сажи при горении баллиститных порохов со свинецсодержащими катализаторами. // Физика горения и взрыва. 1977. 4. – С. 576-584.

- Денисюк А.П., Милёхин Ю.М., Демидова Л.А., Сизов В.А. 2018. Влияние углеродных нанотрубок на закономерности катализа горения пороха // Доклады Академии Наук. 483(6): 632-634.

- ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Взамен ГОСТ 12.1.005-76; введ. 1989-01-01. Переиздан 2002. – М.: Система стандартов безопасности труда: ИПК Изд-во стандартов, 2002. – 71 с.