Строение и свойства соединений со структурой пальмиерита

Гусманов Т.Т., Посохова С.М.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: gusmanovtimur98@gmail.com

Разработка новых люминофорных материалов, активированных редкоземельными элементами, привлекает значительное внимание из-за их широкого применение во таких областях как солнечные элементы, оптоволоконные системы связи, твердотельные устройства, лазеры, дисплеи, электронно-лучевые трубки и др. Основными преимуществами использования редкоземельных ионов в качестве активаторов для различных кристаллографических матриц является их чистота цвета и длительное излучение в видимом и инфракрасном диапазоне благодаря их уникальным 4f-4f переходам. Ho3+ является важным ионом-активатором и сенсибилизатором лазерного излучения ближнего инфракрасного диапазона, а из-за его интенсивного излучения в зеленой и красной областях он широко используется в медицинской диагностике, освещении, источнике лазерной накачки и др [1,2].

Для создания высокоэффективных люминесцентных соединений выбор подходящей кристаллографической матрицы является актуальной задачей, т.ак как непосредственно влияет на характеристики получаемых материалов. Сложные молибдаты калия K5R(MoO4)4 (R=РЗЭ, Bi, Y) со структурой пальмиерита являются перспективными материалами для применения в данной области

Твердофазным методом синтеза получены фазы K5La1-xHox(MoO4)4 (x=0÷1) с конечной температурой синтеза 620оС. В зависимости от значения х образуются пальмиеритоподобные твердые растворы, кристаллизующиеся в двух группах симметрии: Rm и С2/m (Рис.1). Параметры элементарной ячейки полученных соединений, определенные методом наименьших квадратов, показали что при увеличении концентрации Ho3+ (rviii=0.90 Å) объем элементарной ячейки уменьшается.

Рис. 1. Фрагменты рентгенограмм K5La1-xHox(MoO4)4 (x: 1─0, 2─0.1, 3─0.2, 4─0.3, 5─0.4, 6─0.5, 7─0.6, 8─0.7, 9─0.8, 10─0.9, 11─0.95, 12─1)

Литература

# 1. Xiaojun Tan, Shoulei Xu, Lei Zhang, Fenhong Liu, Bernard A. Goodman, Wen Deng.

Preparation and optical properties of Ho3+-doped YSZ single crystals // Applied Physics A. 2018. Vol. 124. P. 853.

2. Muhammad Ajmal, Tauseef Ali, Mohammad Adil Khan, Safeer Ahmad, Shabeer Ahmad Mian, Abdul Waheed, Sardar Ali. Structural and optical properties of La2O3:Ho3+ and La(OH)3:Ho3+ crystalline particles // Materials Today: Proceedings. 2017. Vol. 4. P. 4900–4905.

Vol.:(0123456789)