Графитовая фольга, полученная на основе интеркалированных соединений графита с азотной и фосфорной кислотами

Ефимов Д.В.

Аспирант 1-го года обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: dmitryefimov1997@gmail.com

В настоящее время в энергетической промышленности и насосных устройствах всё чаще применяются уплотнительные материалы на основе графитовой фольги (ГФ). Один из параметров, ограничивающих её применение в высокотемпературных процессах – температура начала окисления 450 ֯С в воздушной атмосфере [1]. Для повышения температуры начала окисления и увеличения окислительной стойкости графита используются фосфорсодержащие соединения. Графитовую фольгу получают в несколько стадий. На первой стадии проводят получение интеркалированных соединений графита (ИСГ) с азотной или серной кислотой. Затем проводится гидролиз ИСГ водой для получения окисленного графита (ОГ). После этого ОГ вспенивается при кратковременном воздействии высокой температуры, таким образом получается рыхлый углеродный материал – пенографит. Далее пенографит прессуется или прокатывается на прокатных валах, при этом получается графитовая фольга. Введение фосфорной кислоты на стадии получения ГФ [2] позволит значительно повысить термическую устойчивость графитовой фольги.

Таким образом, цель данной работы – получение графитовой фольги с повышенной стойкостью к окислению на основе интеркалированных соединений графита с фосфорной кислотой.

В ходе научной работы были получены интеркалированные соединения графита в системе HNO3-H3PO4. В качестве соединений внедрения выступали азотная и фосфорная кислоты, доведённые до 100%-ной концентрации оксидом фосфора (V). Сначала проводилось получения нитрата графита II ступени, затем к нему добавлялась 100 % фосфорная кислота и образовывалось смешанное ИСГ с HNO3 и H3PO4.

Внедрение кислот в графитовую матрицу подтверждено методом РФА. Период идентичности ИСГ с азотной кислотой составил Ic = 11,15 Å, с фосфорной кислотой - Ic = 11,34 Å. При времени синтеза 1 час интенсивность пиков, отвечающих ИСГ с HNO3 выше, чем для ИСГ с H3PO4. При выдержке в течении 2 ч преобладает интенсивность пиков, соответствующих ИСГ с H3PO4.

Полученные ИСГ были подвергнуты гидролизу, вспенены в реакторе при 900 ֯С с  образованием пенографита, насыпная плотность которого составила 3,6 г/л. из пенографита была изготовлена графитовая фольга плотностью 1 г/см3. Исследована потеря массы фольги при прокаливании, которая составила 2,8 % масс./час, что менее 4 % масс./час, установленных международными стандартами.

Литература

1. Xiaowei L., Jean-Charles R., Suyuan Y. Effect of temperature on graphite oxidation behavior//Nuclear Engineering and Design,  2004,  Vol. 227,  No. 3,  P. 273-280.

2. Avdeev V.V., Sorokina N.E., Maksimova N.V., Martynov I.Y., Sezemin A.V. Synthesis of Ternary Intercalation Compounds in the Graphite–HNO3–R (R = H2SO4, H3PO4, CH3COOH) Systems,  2001,  Vol. 37,  No. 4,  P. 6.