химический и фазовый состав твердофазных продуктов коррозии сплава ПТ-3В в растворах солей элементов триады железа

Глухоедов Н.А.1, Скрипкин М.Ю.2, Орлов С.Н.3

1Студент, 2канд. хим. наук, доцент, 3канд. техн. наук

1-3Санкт-Петербургский государственный университет, 3Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова, г. Сосновый Бор, Российская Федерация

В ходе работы определен элементный состав поверхности образцов сплава ПТ- 3В, подвергнутому гидротермальной обработке при 60 ℃ и 200 ℃ (время – 400 ч) в условиях, моделирующих остывающий первый контур легководного ядерного реактора. Показано, что при 60 ℃ наблюдается обеднение поверхности сплава кремнием и алюминием, что может быть связано с образованием растворимых соединений в щелочной среде – гидроксоформ алюминия и силикат-анионов. При 200 ℃ поверхность сплава обогащается алюминием и обедняется кремнием вплоть до исчезновения последнего с поверхности.

Рисунок 1. Пример поверхности образца после гидротермальной обработки

Таблица 1. Состав областей, выделенных на риc.1 (результаты в атомных проц.%)

| Spectrum | O | Al | Ti | Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | 56,62 | 1,86 | 41,08 | 0,44 |
| Spectrum 2 |  | 4,62 | 94,32 | 1,06 |
| Spectrum 3 | 16,68 | 3,84 | 78,62 | 0,86 |
| Spectrum 4 | 29,61 | 2,93 | 66,49 | 0,97 |

Методом РФА показано, что основной фазой сплава до и после гидротермальной обработки является α-титан. Присутствие β-титана не обнаружено. В ряде случаев наблюдалось наличие кубической модификации TiO2 – анатаза. Присутствие другой распространенной модификации TiO2 – рутила не обнаружено. Также удалось обнаружить следующие фазы: Al2TiO5, Fe2TiO4

При помощи метода СЭМ выяснено, что в условиях проведенного эксперимента образование сплошной оксидной пленки на поверхности сплава не наблюдается. Встретившиеся образования оксидов носят единичный характер.