Фосфоросодержащие компоненты для фталонитрильного связующего

Кучевская М.Е., Полякова Д.И., Морозов О.С.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: m.kuchevskaya@mail.ru

Фталонитрилы – новый класс термореактивных полимерных связующих, полученных в 1980-х годах в исследовательской лаборатории ВМС США, которые обладают очень высокой термической и окислительной стабильностью, а также превосходными механическими характеристиками [1]. До недавнего времени широкому применению фталонитрилов мешало их узкое температурное технологическое окно. Требующаяся высокая температура переработки приводила к быстрой реакции полимеризации, что сильно ограничивало время производства изделия. Для уменьшения температуры плавления и расширения технологического окна во фталонитрильное связующее вводили низкоплавкий компонент, содержащий гибкий фосфатный мостик [2]. Фосфаты известны как антипирены, что позволяет увеличить термоокислительную стабильность фталонитрильного связующего [3]. Однако связь P-O в молекуле подвержена гидролизу [4]. В данной работе исследованы аналогичные фталонитрильные соединения, содержащие P-N связи, которые обладают большей гидролитической устойчивостью.

Синтез четырех соединений проводили по одной схеме в две стадии: на первой из двух изомеров (пара- и мета-) аминофенола и 3-нитрофталонитрила нуклеофильным замещением были получены 3- и 4-аминофеноксифталонитрил. Последующей реакцией продуктов с фосфорными хлорангидридами были получены тризамещенные (1, 2) и дизамещенные (3, 4) фосфорамиды, представленные на рисунке.

Все соединения были охарактеризованы методом ядерного магнитного резонанса 1H, 13C, 31P, получены температуры плавления методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Присутствующие в структуре полученных фосфорамидов N-H связи могут выступать инициатором отверждения фталонитрильных групп, что позволит использовать соединения в качестве самотверждающегося связующего для ПКМ.

Работа выполнена в рамках государственного задания Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (соглашение № АААА-А21-121011590086-0).

Литература

- Keller T. M. Phthalonitrile-based high temperature resin // Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry. 1988. № 12 (26). C. 3199–3212.

- Bulgakov B. [и др.]. Phthalonitrile-carbon fiber composites produced by vacuum infusion process // Journal of Composite Materials. 2017. № 30 (51). C. 4157–4164.

- Yakovlev M. V. [и др.]. Tri-functional phthalonitrile monomer as stiffness increasing additive for easy processable high performance resins // Reactive and Functional Polymers. 2020. (146). C. 104409.

- Belsky K. S. [и др.]. Hydrolysis rate constants and activation parameters for phosphate- and phosphonate-bridged phthalonitrile monomers under acid, neutral and alkali conditions // Data in Brief. 2017. (13). C. 10–17.